| Archivní číslo vzorku | 10563 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1545 |
| Místo | Uherčice, St. zámek |
| Objekt | Kabinetní skříň |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 29. 10. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_32 |

Výsledky analýzy

Výsledky analýz: V2 (10563); ### Sytě červená barevná vrstva, vedle poškození. Nábrus, mikrofoto v bílém odraženém světle, fotografováno při zvětšení 500x; Nábrus, mikrofoto po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení 500x. Nábrus, mikrofoto po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení 500x; Nábrus, REM-EDS, rastrovací elektronový mikroskop, detektor odražených elektronů. Vrstva; Popis a složení. 5; Semitransparentní, nahnědlá vrstva – lak s malou příměsí zemitého pigmentu; žlutého okru. 4; Transparentní, nažloutlá vrstva – lak. 3; Transparentní, nažloutlá vrstva – lak s příměsí červeného organického barviva, ojediněle zrna rumělky. 2; Sytě červená vrstva – obsahuje rumělku. 1; Bílá, slabě nažloutlá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, příměs uhličitanu hořečnatého resp. vápenato-hořečnatého, malá příměs jemnozrnných silikátových částic – tzv. horská křída. * pozitivní důkaz na přítomnost bílkovin (důkaz na pyrolové deriváty; důkaz na sulfidicky vázanou síru); pozitivní důkaz na přítomnost vysychavých olejů (důkaz na alkalické zmýdelnění; důkaz na přítomnost glycerolu); pozitivní důkaz na přítomnost přírodních pryskyřic (důkaz podle Storch-Morawského); jednotlivé barevné vrstvy nelze od sebe oddělit a určit tak typy pojiv ve vrstvách odděleně.

Fotodokumentace analýzy