| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1/2021 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1547 |
| Místo | Brno |
| Objekt | Vila Tugendhat, samostatné oddělení Muzea Brna |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Fasáda |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omitka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 12. 7. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_29 |

Výsledky analýzy

Shrnutí: Analýzou tří vzorků odebraných z různých míst na fasádě Vily Tugendhat bylo prokázáno, že nejstarší úpravou je světlý, lehce okrově tónovaný nátěr. Hlavním pojivem tohoto nátěru je bílé vzdušné vápno a nátěr je nanesený na omítce obsahujícím jako hlavní pojivo portlandský cement. V matrix cementu jsou početné fragmenty slínkových částic a proto lze předpokládat, že obsah portlandského cementu v omítce je poměrně vysoký. Cementové omítky nebo např. beton jsou velmi kompaktní, s nízkou nasákavostí a nejsou vhodným podkladem pro vápenné nátěry. Zakotvení vápenných nátěrů na tomto typu podkladu není velmi efektivní a proto zejména na místech více namáhaných povětrnostními vlivy životnost vápenných nátěrů omezená.

Fotodokumentace analýzy