| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1550 |
| Místo | Konopiště, St. Zámek. Růžová zahrada |
| Objekt | Socha TRIPTOLEMA |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 7. 5. 2020 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_9 |

Výsledky analýzy

V1; Povrchová úprava – pravá strana drapérie v rovni pasu. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail povrchu s fragmentem barevné vrstvy. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail povrchu s fragmentem slínkové částice. Popis a složení vrstev Číslo vrstvy; Popis a složení vrstvy. 1; Fragmenty světlé okrové vrstvy – obsahuje žlutý okr, uhličitan i síran vápenatý; Lokálně jsou v povrchové vrstvě fragmenty slínkových částic (portlandský cement). 0; Kámen – biodetritický vápenec; povrch kamene je sulfatizovaný (proměna uhličitanu vápenatého na síran vápenatý v důsledku reakce s oxidy síry v ovzduší).

Fotodokumentace analýzy