| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1552 |
| Místo | Konopiště, St. Zámek. Růžová zahrada |
| Objekt | Socha TRIPTOLEMA |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 7. 5. 2020 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_9 |

Výsledky analýzy

V3; Tmel - levá strana drapérie v úrovni lokte. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x; Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail matrix s částicemi strusky a fragmenty slínkových částic; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail matrix s částicemi strusky a fragmenty slínkových částic. Složení tmelu je velmi podobné jako ve vzorku V2. Základní hmota (matrix) je středně pórovitá, tvořená hlavně sloučeninami Ca, Si a Al. Jsou v ní početné fragmenty slínkových částic i strusky. Složení i tvar zbytků krystalů hydraulických fází ve fragmentech slínků odpovídá portlandskému cementu. Ojediněle bylo možné prokázat i přítomnost drobných nerozmíchaných karbonatizovaných částic vápna. Pojivo je kombinace strusko-portlandského cementu a bílého vzdušného vápna. Jako plnivo resp. kamenivo byl použitý mletý vápenec (pravděpodobně mramor); částice jsou převážně angulární, velikost většiny zrn se pohybuje mezi 0,3 – 1 mm.

Fotodokumentace analýzy