| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | S1, S2, S3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1554 |
| Místo | Konopiště, St. Zámek. Růžová zahrada |
| Objekt | Socha TRIPTOLEMA |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 7. 5. 2020 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_9 |

Výsledky analýzy

Tab.1. Obsah vodorozpustných solí Vz.; SO42-; NO3-; Cl-. X (%hm.); C (mmol/kg); X (%hm.); C (mmol/kg); X (%hm.); C (mmol/kg). S1; <0,01; <1; <0,01; <2; <0,01; <2,5. S2; <0,01; <1; 0,01; 2; 0,01; 2,5. S3; 0,02; 2; 0,01; 2; 0,01; 2,5. Obsah solí je všech odebraných vzorcích velmi nízkým většinou pod nebo na hranici 0,01 % hm.

Fotodokumentace analýzy