| Archivní číslo vzorku | 10371 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1555 |
| Místo | Konopiště, St. Zámek, Růžová zahrada |
| Objekt | Socha Apollona |
| Místo odběru popis | ### Vzorek; ### Popis / zadání; ### Foto místa odběru. ### Vz, 1 ### 10371; ### Tmel 1 – Pohledově pravá noha, vnější část lýtka. Šedý tmel má jemnozrnnou strukturu a je velmi tvrdý, není podobný originální hmotě. ### Složení tmelu. ### Vz 2 ### 10372; ### Tmel 2 – Pohledově pravá noha, vnější část lýtka. Bílý tmel je barevností a strukturou podobný originální hmotě. ### Složení tmelu. ### Vz 3 ### 10373; ### Tmel 3 – Pohledově pravá noha, vnější část lýtka. Světlý šedo zelený tmel je strukturou velmi podobný originální hmotě, ale barevností je tmavší. ### Složení tmelu. ### Vz4 ### 10374; ### Tmel 4 – Pohledově pravé rameno. Okrový tmel má jemnozrnnou strukturu, barevností je příliš do červena. ### Složení tmelu. ### Vz 5 ### 10375; ### Povrchová úprava 1 – Pohledově pravá vnější část draperie. Odebrán fragment narůžovělé povrchové úpravy. ### Složení barevných vrstev. ### Vz 6 10376; ### Povrchová úprava 2 – Pohledově zadní část pravého lýtka. Odebrán fragment bílé povrchové úpravy. ### Složení barevných vrstev. ### Vz 7 ### 10377; ### Ret ### Složení tmelu. ### Vz 8 ### 10378; ### Draperie ### Složení tmelu. ### Vz 9 ### 10379; ### Koleno ### Složení tmelu. ### Vz 10 ### 10380; ### Stehno ### Určení typu horniny. ### S1 ### S1/A ### S1/B ### S1/C; Kmen stromu Stanovení obsahu vodorozpustných solí ### S1/A - výška 31 cm, hloubka 0 až 1 cm S1/B - výška 31 cm, hloubka 1 až 3 cm S1/C - výška 31 cm, hloubka 3 až 5 cm. ### S2 ### S2/A ### S2/B ### S2/C; ### Hýždě Stanovení obsahu vodorozpustných solí ### S2/A - výška 31 cm, hloubka 0 až 1 cm S2/B - výška 31 cm, hloubka 1 až 3 cm S2/C - výška 31 cm, hloubka 3 až 5 cm. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze |  |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_10 |

Výsledky analýzy

Analýzy tmelů a barevných vrstev ### Vz, 1 ### 10371; ### Tmel 1 – Pohledově pravá noha, vnější část lýtka. Šedý tmel má jemnozrnnou strukturu a je velmi tvrdý, není podobný originální hmotě. ### Složení tmelu. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail s fragmenty slínkových častic a strusky; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail s fragmenty slínkových častic a strusky. Světlý okrově-šedý jemnozrnný tmel. Základní hmota tmelu je tvořená hlavně sloučeninami Ca, Si a Al (pravděpodobně tzv. CSH a CSAH fáze; hydratované křemičitany a hlinitokřemičitany vápníku). V matrix jsou početné fragmenty slínkových částic a také strusky. Složení slínkových částic odpovídá portlandskému cementu. Hlavním pojivem tmelu je strusko-portlandský cement, tmel pravděpodobně obsahuje i malou příměs bílého vzdušného vápna. Jako kamenivo byl použitý jemnozrnný silikátový písek s velikostí zrn pod 1 mm (hlavní podíl tvoří zrna křemene).

Fotodokumentace analýzy