| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | T1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1567 |
| Místo | Konopiště, St. Zámek, Růžová zahrada |
| Objekt | Socha DIA |
| Místo odběru popis | ### Vzorek; ### Popis / detailní zadání; ### Foto místa odběru. ### Z1; ### Lomová plocha levé nohy, zpevňováno produktem CaLoSil E25, aplikováno na vodorovnou plochu. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantu.. ### Z2; ## Lomová plocha pravé nohy, zpevňováno organokřemičitany Remmers KSE 300 HV, aplikace na vodorovné ploše. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantu.. ### Z3; ## Lomová plocha drapérie pod zády, zpevňováno kombinací organokřemičitanů a vápenné nanosuspenze, aplikováno na vodorovnou plochu. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantů.. ### Z4; ### Lomová plocha levé nohy, zpevňováno produktem CaLoSil E25, aplikováno na svislou plochu. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantu.. ### Z5; ## Lomová plocha pravé nohy, zpevňováno organokřemičitany Remmers KSE 300 HV, aplikace na svislé ploše. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantu.. ### Z6; ## Lomová plocha drapérie pod zády, zpevňováno kombinací organokřemičitanů a vápenné nanosuspenze, aplikováno na svislou plochu. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantů.. ### T1; ## Levé koleno – bílý hrubý tmel s oranžovou fluorescencí pojiva. ## Rozbor složení tmelu se zaměřením na jeho organickou modifikaci.. ### T2; ## Levé podpaží – oranžový nátěr se zlatou fluorescencí. ## Rozbor složení nátěru se zaměřením na jeho organickou modifikaci.. ### S1; ### Hloubka odběru 0 – 1 cm, plint sochy Dia, levá pohledová strana. ### Stanovení obsahu vodorozpustných solí.. ### S2; ### Hloubka odběru 2 – 3 cm, plint sochy Dia, levá pohledová strana. ### Stanovení obsahu vodorozpustných solí.. ### S3; ### Hloubka odběru4 – 5 cm, plint sochy Dia, levá pohledová strana. ### Stanovení obsahu vodorozpustných solí.. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 7. 5. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_30 |

Výsledky analýzy

Analýza tmelu a barevných vrstev T1. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail povrchu s fragmentem barevné vrstvy. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail povrchu s fragmentem slínkové částice. Popis a složení vrstev Číslo vrstvy; Popis a složení vrstvy. 1; Fragmenty světlé okrové vrstvy – obsahuje žlutý okr, uhličitan i síran vápenatý; Lokálně jsou v povrchové vrstvě fragmenty slínkových částic (portlandský cement). 0; Kámen – biodetritický vápenec; povrch kamene je sulfatizovaný (proměna uhličitanu vápenatého na síran vápenatý v důsledku reakce s oxidy síry v ovzduší).

Fotodokumentace analýzy