| Archivní číslo vzorku | 5722 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 157 |
| Místo | Horní Maršov |
| Objekt | Kostel |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. Vz. č. 1 (5722); tmavě hnědý povrch na dřevěném podkladu. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Dřevo |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 19. 11. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_9 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 1 (5722) Obr. č. 1: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 2: Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 3: UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 4: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 5:Fotografie z elektronového mikroskopu. 0. vrstva; dřevěný podklad. 1. vrstva; světle hnědá vrstva REM-EDS: Si, Al, Ca, Fe, organika, (S, P) vápenný nátěr s obsahem okrů, ojedinělé částice umělého ultramarínu. 2. vrstva; bílá vrstva REM-EDS: Ca, (Si, Al) vápenný nátěr s malou příměsí okrů. Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum; Důkaz vosků. Vzorek č. 5 (5647); +; -; ++; -. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -.

Fotodokumentace analýzy