| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Ultrazvuková transmise |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1570 |
| Místo | Konopiště, St. Zámek, Růžová zahrada |
| Objekt | Socha DIA |
| Místo odběru popis | ### Vzorek; ### Popis / detailní zadání; ### Foto místa odběru. ### Z1; ### Lomová plocha levé nohy, zpevňováno produktem CaLoSil E25, aplikováno na vodorovnou plochu. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantu.. ### Z2; ## Lomová plocha pravé nohy, zpevňováno organokřemičitany Remmers KSE 300 HV, aplikace na vodorovné ploše. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantu.. ### Z3; ## Lomová plocha drapérie pod zády, zpevňováno kombinací organokřemičitanů a vápenné nanosuspenze, aplikováno na vodorovnou plochu. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantů.. ### Z4; ### Lomová plocha levé nohy, zpevňováno produktem CaLoSil E25, aplikováno na svislou plochu. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantu.. ### Z5; ## Lomová plocha pravé nohy, zpevňováno organokřemičitany Remmers KSE 300 HV, aplikace na svislé ploše. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantu.. ### Z6; ## Lomová plocha drapérie pod zády, zpevňováno kombinací organokřemičitanů a vápenné nanosuspenze, aplikováno na svislou plochu. ## Analýza penetrace a distribuce konsolidantů.. ### T1; ## Levé koleno – bílý hrubý tmel s oranžovou fluorescencí pojiva. ## Rozbor složení tmelu se zaměřením na jeho organickou modifikaci.. ### T2; ## Levé podpaží – oranžový nátěr se zlatou fluorescencí. ## Rozbor složení nátěru se zaměřením na jeho organickou modifikaci.. ### S1; ### Hloubka odběru 0 – 1 cm, plint sochy Dia, levá pohledová strana. ### Stanovení obsahu vodorozpustných solí.. ### S2; ### Hloubka odběru 2 – 3 cm, plint sochy Dia, levá pohledová strana. ### Stanovení obsahu vodorozpustných solí.. ### S3; ### Hloubka odběru4 – 5 cm, plint sochy Dia, levá pohledová strana. ### Stanovení obsahu vodorozpustných solí.. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 7. 5. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_30 |

Výsledky analýzy

Ultrazvuková transmise Tab. 2. Výsledky měření V tabulce je uvedeno číslo měření č. m., naměřený čas t, naměřený čas po odečtení korekce pro danou frekvenci tkor, směr měření, vzdálenost d pro dané měření a rychlost šíření p-vlny ultrazvukového signálu v. Směr měření je označen lp - horizonzálně zleva doprava nebo naopak, pz - horizontálně zpředu dozadu nebo naopak, v – vertikálně. Charakteristika tvaru nebo amplitudy uz-signálu: sa - utlumená amplituda; ds - deformovaný signál; ns – neměřitelný signál. A. Sokl č. m.; Místo měření; směr; t [µs]; t kor[µs]; d [cm]; v [km/s]; poznámka. 1; Sokl, spodek, vlevo, v=14 cm; pz; 218,7; 217,3; 52,0; 2,39; sa. 2; Sokl, spodek, střed, v=14 cm; pz; 224,0; 222,6; 52,0; 2,34; sa. 3; Sokl, spodek, vpravo, v=14 cm; pz; 223,4; 222,0; 52,0; 2,34. 4; Sokl, spodek, vlevo, v=14 cm; lp; 196,7; 195,3; 52,0; 2,66. 5; Sokl, spodek, střed, v=14 cm; lp; 239,8; 238,4; 52,0; 2,18. 6; Sokl, spodek, vpravo, v=14 cm; lp; 221,0; 219,6; 52,0; 2,37. 7; Sokl, vlevo, v=40 cm; pz; 170,3; 168,9; 45,2; 2,68. 8; Sokl, střed, v=40 cm; pz; 270,5; 269,1; 45,2; 1,68. 9; Sokl, vpravo, v=40 cm; pz; 216,0; 214,6; 45,2; 2,11. 10; Sokl, vlevo, v=40 cm; lp; 168,5; 167,1; 45,2; 2,70. 11; Sokl, střed, v=40 cm; lp; 273,7; 272,3; 45,2; 1,66. 12; Sokl, vpravo, v=40 cm; lp; 166,7; 165,3; 45,2; 2,73. 13; Sokl, vlevo, v=80 cm; pz; 178,1; 176,7; 45,2; 2,56. 14; Sokl, střed, v=80 cm; pz; 198,5; 197,1; 45,2; 2,29. 15; Sokl, vpravo, v=80 cm; pz; 166,6; 165,2; 45,2; 2,74. 16; Sokl, vlevo, v=80 cm; lp; 158,9; 157,5; 45,2; 2,87. 17; Sokl, střed, v=80 cm; lp; 183,9; 182,5; 45,2; 2,48. 18; Sokl, vpravo, v=80 cm; lp; 170,1; 168,7; 45,2; 2,68. 19; Sokl, vlevo, v=108cm; pz; 130,7; 129,3; 45,5; 3,52. 20; Sokl, střed, v=108 cm; pz; 166,2; 164,8; 45,5; 2,76. 21; Sokl, vpravo, v=108 cm; pz; 141,7; 140,3; 45,5; 3,24. 22; Sokl, vlevo, v=108cm; lp; 138,5; 137,1; 45,0; 3,28. 23; Sokl, střed, v=108 cm; lp; 152,0; 150,6; 45,0; 2,99. 24; Sokl, vpravo, v=108 cm; lp; 135,8; 134,4; 45,0; 3,35. 25; Vertikálně; v; 760,0; 758,6; 112,0; 1,48; sa. 26; Vertikálně; v; 824,0; 822,6; 112,0; 1,36; sa. B. Hlavice soklu č. m.; Místo měření; směr; t [µs]; t kor[µs]; d [cm]; v [km/s]; poznámka. 1; Hlavice, vlevo; pz; 255,6; 254,2; 58,0; 2,28. 2; Hlavice, střed; pz; 276,1; 274,7; 58,0; 2,11. 3; Hlavice, vpravo; pz; 220,8; 219,4; 58,0; 2,64. 4; Hlavice, vlevo; lp; 233,7; 232,3; 58,0; 2,50. 5; Hlavice, střed; lp; 342,4; 341,0; 58,0; 1,70. 6; Hlavice, vpravo; lp; 248,9; 247,5; 58,0; 2,34. 7; Hlavice vertikálně; v; 44,8; 43,4; 10,0; 2,30. 8; Hlavice vertikálně; v; 44,2; 42,8; 10,0; 2,34. C. Socha č. m.; Místo měření; směr; t [µs]; t kor[µs]; d [cm]; v [km/s]; poznámka. 1; Hlava, tváře; lp; 60,0; 58,6; 12,5; 2,13. 2; Hlava, čelo-zátylek; pz; 86,0; 84,6; 21,4; 2,53. 3; Hlava, brada-temeno; v; 100,9; 99,5; 24,3; 2,44. 4; Krk; lp; 55,6; 54,2; 13,7; 2,53. 5; Krk; pz; 42,8; 41,4; 12,7; 3,07. 6; Levé rameno; pz; 39,4; 38,0; 12,0; 3,16. 7; Pravé rameno; pz; 42,2; 40,8; 12,0; 2,94. 8; Ramena; pz; 167,3; 165,9; 51,9; 3,13. 9; Hruď; lp; 64,8; 63,4; 20,4; 3,22. 10; Hruď; pz; 122,3; 120,9; 34,3; 2,84. 11; Břicho; lp; 106,1; 104,7; 30,5; 2,91. 12; Boky; lp; 144,3; 142,9; 38,0; 2,66. 13; Levá paže; pz; 39,7; 38,3; 12,5; 3,26. 14; Levá paže; lp; 30,1; 28,7; 9,1; 3,17. 15; Levé předloktí; lp; 36,5; 35,1; 9,6; 2,74. 16; Levé předloktí; pz; 37,4; 36,0; 8,7; 2,42. 17; Levé zápěstí; lp; 31,7; 30,3; 6,3; 2,08. 18; Levé zápěstí; pz; 34,0; 32,6; 7,1; 2,18. 19; Pravá paže; pz; 40,3; 38,9; 11,5; 2,96. 20; Pravá paže; lp; 43,8; 42,4; 12,3; 2,90. 21; Pravý loket; pz; 49,3; 47,9; 11,2; 2,34. 22; Pravý loket; lp; 104,0; 102,6; 16,7; 1,63. 23; Drapérie pod pravým loktem; pz; 83,3; 81,9; 9,3; 1,14. 24; Drapérie pod pravým loktem; lp; 79,0; 77,6; 11,1; 1,43. 25; Drapérie na úrovni pravého boku; v; 27,3; 25,9; 7,1; 2,74. 26; Drapérie na úrovni pravého boku; pz; 45,3; 43,9; 9,4; 2,14. 27; Pravé stehno; pz; 69,1; 67,7; 18,0; 2,66. 28; Pravé stehno; lp; 58,5; 57,1; 16,0; 2,80. 29; Pravé koleno; lp; 52,0; 50,6; 10,7; 2,11. 30; Pravé koleno; pz; 49,7; 48,3; 10,9; 2,26. 31; Drapérie nad pravým stehnem; pz; 37,0; 35,6; 10,6; 2,98. 32; Drapérie nad pravým stehnem; v; 69,7; 68,3; 19,1; 2,80. 33; Levé stehno; pz; 71,7; 70,3; 15,5; 2,20. 34; Levé stehno; lp; 40,0; 38,6; 12,1; 3,13. 35; Levé koleno; lp; 37,1; 35,7; 10,9; 3,05. 36; Levé koleno; pz; 51,5; 50,1; 12,4; 2,48. 37; Levé lýtko; lp; 54,4; 53,0; 12,5; 2,36. 38; Levé lýtko; pz; 70,1; 68,7; 13,9; 2,02. 39; Levé lýtko, spodní část; pz; 31,6; 30,2; 9,2; 3,05. 40; Levé lýtko, spodní část; lp; 30,1; 28,7; 7,7; 2,68. 41; Drapérie za levým stehnem; pz; 42,7; 41,3; 12,3; 2,98. 42; Břicho; pz; 92,5; 91,1; 26,4; 2,90. 43; Kmen za levou nohou; pz; 36,3; 34,9; 10,6; 3,04. 44; Kmen za levou nohou; lp; 35,2; 33,8; 9,7; 2,87. 45; Kmen za levou nohou; pz; 53,3; 51,9; 12,3; 2,37. 46; Kmen za levou nohou; lp; 45,0; 43,6; 13,8; 3,17. 47; Kmen za levou nohou; lp; 55,2; 53,8; 16,9; 3,14. 48; Kmen za levou nohou; pz; 54,3; 52,9; 16,9; 3,19. 49; Drapérie vedle kmene; pz; 101,6; 100,2; 8,0; 0,80. 50; Drapérie vedle kmene; pz; 22,6; 21,2; 5,7; 2,69. 51; Drapérie vedle kmene; pz; 32,6; 31,2; 9,2; 2,95. 52; Levé chodidlo; lp; 37,7; 36,3; 6,4; 1,76. 53; Levé chodidlo; pz; 54,3; 52,9; 14,0; 2,65. 54; Pravý kotník; lp; 38,1; 36,7; 7,7; 2,10. 55; Pravé chodidlo; lp; 31,0; 29,6; 8,8; 2,97. 56; Pravé chodidlo; pz; 50,6; 49,2; 15,0; 3,05. 57; Pravé lýtko, spodní část; pz; 60,2; 58,8; 7,0; 1,19. 58; Sokl; pz; 122,4; 121,0; 36,2; 2,99. 59; Sokl; pz; 117,5; 116,1; 34,0; 2,93. 60; Sokl; lp; 202,3; 200,9; 64,0; 3,19.

Fotodokumentace analýzy