| Archivní číslo vzorku | 10431 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz Sik |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1579 |
| Místo | Osecké údolí u Litomyšle, na cestě k Lučnímu rybníku |
| Objekt | Sousoší NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, podstavec |
| Místo odběru popis | ### Vzorek; ### Popis / detailní zadání; ### Foto místa odběru. ### Vz, PZ ### 10423; ### Podklad zlacení ### Z čelní strany reliéfu z akantové rozviliny ve výšce 187 cm a 14 cm z pravé strany. ## stratigrafie povrchových úprav ## identifikace pigmentů v barevné vrstvě ## určení typu pojiva barevných vrstev. ### Vz, Tmel ### 10424; ### Tmel ### Z boční strany ve výšce 177 cm a 5 cm od pravého okraje. ## určení složení tmelů, (typ pojiva, typ a zrnitost kameniva). Vz, PÚ 10425; Povrchová úprava Tělo podstavce z čelní strany ve výšce 119 cm a 4 od levého okraje. ## stratigrafie povrchových úprav ## identifikace pigmentů v barevné vrstvě ## určení typu pojiva barevných vrstev. Vz, PÚ 2 10426; Povrchová úprava Tělo podstavce z čelní strany ve výšce 180 cm a 19 cm od pravého okraje. ## identifikace pigmentů v barevné vrstvě ## určení typu pojiva barevných vrstev. Vz, PÚ 3 10427; Povrchová úprava Tělo podstavce ze zadní strany nápisu ve výšce 135 cm cca ve středě objektu. ## identifikace pigmentů v barevné vrstvě ## určení typu pojiva barevných vrstev. Vz, PÚ 4 10428; Povrchová úprava Tělo podstavce ze zadní strany nápisu ve výšce 55 cm a 10 cm od pravé strany objektu. ## identifikace pigmentů v barevné vrstvě ## určení typu pojiva barevných vrstev. Vz, PÚ+K 10429; Sádrovcová krusta / povrchová úprava Z čelní strany v dešťovém stíně hlavice ve výšce 186 cm cca 3 cm od pravého okraje. ## určení zdroje vzniku krusty ## složení krust a povrchových nečistot. Vz, SaK 10430; Sádrovcová krusta, Z boční strany v dešťovém stíně hlavice ve výšce 183 cm cca 18 cm od levého okraje. ## složení krust a povrchových nečistot. Vz, SiK 10431; ### Silikátová krusta ### Výška 155 cm zhruba ve středu objektu. ## složení krust a povrchových nečistot. Vz Sol; Sol Z boční stany ve výšce 175 cm a 17 cm od pravého okraje. ## určení typu soli. Vz, ZD SŠ/ZD/0-1,5 SŠ/ZD/1,5-3 SŠ/ZD/3-5; Odběr solí ze základové desky Ze zadní strany menší základové desky ve výšce 14 cm a 20 cm od lomu levé strany. Vrty v hloubce 1,5 cm 3 cm a 5 cm. ## stanovení obsahu vodorozpustných solí. Vz, P SŠ/P/0-1,5 SŠ/P/1,5-3 SŠ/P/3-5; 2. Odběr solí z dolní patky Ze zadní strany dolní patky ve výšce 20 cm a 5 cm z pravé strany. Vrty v hloubce 1,5 cm 3 cm a 5 cm. ## stanovení obsahu vodorozpustných solí. Vz, T SŠ/T/0-1,5 SŠ/T/1,5-3 SŠ/T/3-5; Odběr solí z horní patky Ze zadní strany ve výšce 23 cm a 31 cm z pravého okraje. Vrty v hloubce 1,5 cm 3 cm a 5 cm. ## stanovení obsahu vodorozpustných solí. Vz, H SŠ/H/0-1,5 SŠ/H/1,5-3 SŠ/H/3-5; Odběr solí z hlavice Z čelní strany ve výšce 186 cm a 14 cm z levé strany. Vrty v hloubce 1,5 cm 3 cm a 5 cm. ## stanovení obsahu vodorozpustných solí. Vz, Geo 1; Z boční strany ve výšce 185 cm a 7 cm od pravého okraje. ## petrografický průzkum horniny. Vz, Geo 2.; Z boční strany ve výšce 13 cm a 20 cm od lomu z levé strany. ## petrografický průzkum horniny. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 7. 5. 2020 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_11 |

Výsledky analýzy

Vz, SiK 10431; ### Silikátová krusta ### Výška 155 cm zhruba ve středu objektu. ## složení krust a povrchových nečistot. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. Popis a složení vrstev Číslo vrstvy; Popis a složení vrstvy. 4. 3. 2. 1.

Fotodokumentace analýzy