| Archivní číslo vzorku | 5696 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 158 |
| Místo | Luže |
| Objekt | Kaple sv. Jana Nepomuckého, Andělská cesta |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. Vz. č. 1 (5696); černo-modrá; písmo na podstavci. Vz. č. 2 (5697); modro-červená; chronogram z podstavce. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 20. 11. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_10 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 1 (5696) Obr. č. 1: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 2: Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 3: UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 4: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Obr. č. 5:Fotografie z elektronového mikroskopu. 0. vrstva; povrch kamene - křemenná zrna. 1. vrstva; šedá vrstva - obsahuje olovnatou bělobu a příměs uhlíkaté černě. 2. vrstva; sytě okrová vrstva - podklad pod zlacení REM-EDS: Si, Al, Fe, Pb, (K) mixtion s příměsí olova jako sikativa. 3. vrstva; zlatá vrstvička REM-EDS: Au zlatá folie. 4. vrstva; silná jasně modrá vrstva REM-EDS: Pb olovnatá běloba s organickým barvivem. 5. vrstva; izolační nátěr REM-EDS: Ca, (Si, Al, Fe) izolace, která penetrovala do vrstvy č. 4.

Fotodokumentace analýzy