| Archivní číslo vzorku | 10632 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | VZ1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1582 |
| Místo | Doudleby nad Orlicí |
| Objekt | St. zámek, komíny se sgrafitovou výzdobou |
| Místo odběru popis | Vzorek; Místo odběru, popis / zadání; Foto místa odběru. VZ1; komín č. 2, V strana, vrchní sgrafitová omítka, šedá, cementová (arriccio, tenká vrstva bianca), datace 1970 /. (10632); určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. VZ2; komín č. 2, J strana, jádrová vápenná omítka (datace neznámá) /. (10633); určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. VZ3; komín č. 1, S strana, povrch nově nanesené omítky, sprášený povlak soli /. identifikace výkvětů. VZ4; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 0 – 1,5 cm (nově nanesené arriccio a jádrová omítka - složení: písek,. hydraulické vápno Calcidur NHL 3,5, dřevěné uhlí, malá příměs pigmentu - chlumčanský okr) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ5; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 1,5 – 3 cm (nově nanesená jádrová omítka - složení: písek, hydraulické. vápno Calcidur NHL 3,5; cementový podhoz, cihla) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ6; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 3 – 5 cm (cihla) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ7; vápno Calcidur NHL 3,5 /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 4. 11. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_31 |

Výsledky analýzy

VZ1 (10632); komín č. 2, V strana, vrchní sgrafitová omítka, šedá, cementová (arriccio, tenká vrstva bianca), datace 1970 / určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 20x; Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; detail s jemnozrnnou částicí uhlíkaté černě (jemně mleté dřevěné uhlí; označena šipkou); Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů. Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů, detail s fragmentem slínkové částice; Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů, detail s karbonatizovanou vápennou částicí. Granulometrická analýza kameniva: D (mm); Zachyt. (% hm.); Přepad. (% hm.). >0,063; 1,3; 0,0. 0,063; 2,4; 1,3. 0,125; 8,6; 3,7. 0,25; 32,6; 12,3. 0,5; 23,4; 44,9. 1; 14,3; 68,3. 2; 10,1; 82,6. 4; 7,3; 92,7. 8; 0; 100,0. 16; 0; 100,0. 32; 0; 100,0.. Vrchní šedá sgrafitová omítka - omítka jemné až střední zrnitosti; základní hmota (pojivo) je tvořená hlavně uhličitanem vápenatým, ve které lze nalézt menší částice nerozmíchaného karbonatizovaného vápna a také fragmenty slínkových částic. Slínkové částice svým složením a strukturou odpovídají slínkům v portlandském cementu. Pojivem je bílé vzdušné vápno s příměsí portlandského cementu. Jako kamenivo byl použitý písek střední zrnitosti obsahující hlavně silikátové částice (křemen, živce, horninové úlomky a jiné silikoalumináty) s velikostí zrn do 4 mm (viz granulometrie). Omítka je pigmentována uhlíkatou černí (jemně mleté dřevěné uhlí). Na povrchu omítky jsou fragmenty silnějšího vápenného nátěru (stěrky).

Fotodokumentace analýzy