| Archivní číslo vzorku | 10633 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | VZ2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1583 |
| Místo | Doudleby nad Orlicí |
| Objekt | St. zámek, komíny se sgrafitovou výzdobou |
| Místo odběru popis | Vzorek; Místo odběru, popis / zadání; Foto místa odběru. VZ1; komín č. 2, V strana, vrchní sgrafitová omítka, šedá, cementová (arriccio, tenká vrstva bianca), datace 1970 /. (10632); určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. VZ2; komín č. 2, J strana, jádrová vápenná omítka (datace neznámá) /. (10633); určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. VZ3; komín č. 1, S strana, povrch nově nanesené omítky, sprášený povlak soli /. identifikace výkvětů. VZ4; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 0 – 1,5 cm (nově nanesené arriccio a jádrová omítka - složení: písek,. hydraulické vápno Calcidur NHL 3,5, dřevěné uhlí, malá příměs pigmentu - chlumčanský okr) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ5; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 1,5 – 3 cm (nově nanesená jádrová omítka - složení: písek, hydraulické. vápno Calcidur NHL 3,5; cementový podhoz, cihla) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ6; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 3 – 5 cm (cihla) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ7; vápno Calcidur NHL 3,5 /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 4. 11. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_31 |

Výsledky analýzy

VZ2 (10633); komín č. 2, J strana, jádrová vápenná omítka (datace neznámá) / určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 20x; Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; detail s fragmenty slínkových částic (označeny šipkami); Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů. Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů, detail s fragmenty slínkových částic a s částicemi strusky; Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů, rozhraní mezi omítkovými vrstvami. Granulometrická analýza kameniva: D (mm); Zachyt. (% hm.); Přepad. (% hm.). >0,063; 1,6; 0,0. 0,063; 2,7; 1,6. 0,125; 10,5; 4,3. 0,25; 41,7; 14,8. 0,5; 20,4; 56,5. 1; 6,6; 76,9. 2; 7,7; 83,5. 4; 4,7; 91,1. 8; 4,1; 92,0. 16; 0; 100,0. 32; 0; 100,0.. Spodní jádrová nahnědlá omítka - omítka jemné až střední zrnitosti; základní hmota (pojivo) je tvořená hlavně uhličitanem vápenatým a sloučeninami Si-Al (pravděpodobně hydratované C-A-S fáze), ve které lze nalézt menší částice nerozmíchaného karbonatizovaného vápna, početné fragmenty slínkových částic a částic strusky. Slínkové částice svým složením a strukturou odpovídají slínkům v portlandském cementu. Pojivo je kombinované - bílé vzdušné vápno s příměsí strusko-portlandského cementu. Jako kamenivo byl použitý písek střední zrnitosti obsahující hlavně silikátové částice (křemen, živce, horninové úlomky a jiné silikoalumináty) s velikostí zrn do 8 mm (viz granulometrie). Jádrová omítka je nanesená ve dvou vrstvách.

Fotodokumentace analýzy