| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | VZ4 až VZ7 soli |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1584 |
| Místo | Doudleby nad Orlicí |
| Objekt | St. zámek, komíny se sgrafitovou výzdobou |
| Místo odběru popis | Vzorek; Místo odběru, popis / zadání; Foto místa odběru. VZ1; komín č. 2, V strana, vrchní sgrafitová omítka, šedá, cementová (arriccio, tenká vrstva bianca), datace 1970 /. (10632); určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. VZ2; komín č. 2, J strana, jádrová vápenná omítka (datace neznámá) /. (10633); určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. VZ3; komín č. 1, S strana, povrch nově nanesené omítky, sprášený povlak soli /. identifikace výkvětů. VZ4; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 0 – 1,5 cm (nově nanesené arriccio a jádrová omítka - složení: písek,. hydraulické vápno Calcidur NHL 3,5, dřevěné uhlí, malá příměs pigmentu - chlumčanský okr) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ5; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 1,5 – 3 cm (nově nanesená jádrová omítka - složení: písek, hydraulické. vápno Calcidur NHL 3,5; cementový podhoz, cihla) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ6; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 3 – 5 cm (cihla) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ7; vápno Calcidur NHL 3,5 /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 4. 11. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_31 |

Výsledky analýzy

Tab.1. Obsah vodorozpustných solí Vz.; SO42-; NO3-; Cl-. X (%hm.); C (mmol/kg); X (%hm.); C (mmol/kg); X (%hm.); C (mmol/kg). VZ4; 0,07; 7; <0,01; <2; 0,03; 7. VZ5; 0,21; 21; <0,01; <2; 0,03; 8. VZ6; 0,09; 10; <0,01; <2; 0,01; 3. VZ7; 1,81; 189; <0,01; <2; 0,03; 8.

Fotodokumentace analýzy