| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | VZ3 až VZ7 prvkové složení výkvětů a odparku solí |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1585 |
| Místo | Doudleby nad Orlicí |
| Objekt | St. zámek, komíny se sgrafitovou výzdobou |
| Místo odběru popis | Vzorek; Místo odběru, popis / zadání; Foto místa odběru. VZ1; komín č. 2, V strana, vrchní sgrafitová omítka, šedá, cementová (arriccio, tenká vrstva bianca), datace 1970 /. (10632); určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. VZ2; komín č. 2, J strana, jádrová vápenná omítka (datace neznámá) /. (10633); určení typu pojiva a kameniva, granulometrie kameniva. VZ3; komín č. 1, S strana, povrch nově nanesené omítky, sprášený povlak soli /. identifikace výkvětů. VZ4; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 0 – 1,5 cm (nově nanesené arriccio a jádrová omítka - složení: písek,. hydraulické vápno Calcidur NHL 3,5, dřevěné uhlí, malá příměs pigmentu - chlumčanský okr) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ5; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 1,5 – 3 cm (nově nanesená jádrová omítka - složení: písek, hydraulické. vápno Calcidur NHL 3,5; cementový podhoz, cihla) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ6; komín č. 1, S strana, vrt v hloubce 3 – 5 cm (cihla) /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. VZ7; vápno Calcidur NHL 3,5 /. stanovení obsahu vodorozpustných solí. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 4. 11. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_31 |

Výsledky analýzy

Tab.2. Prvkové složení výkvětů a odparků z vodního extraktu pro stanovení obsahu vodorozpustných solí Vz.; Celkové prvkové složení; Jednotlivé identifikované částice (krystaly) – předpoklad podle prvkového složení při bodovém měření. VZ3; Ca, K, Na, S, Cl; CaCO3; K2CO3; K2SO4; Na2CO3. VZ4; K, Na, Ca, S, Cl; K2CO3; K2SO4; Na2CO3. VZ5; K, Na, Ca, S, Cl; K2CO3; K2SO4; Na2CO3. VZ6; K, Na, Ca, S, Cl; K2CO3; K2SO4; Na2CO3. VZ7; K, Ca, Na, S, Cl; K2SO4; CaCO3. Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů; odparek extraktu vzorku VZ7; krystaly uhličitanu vápenatého; Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů; odparek extraktu vzorku VZ7; krystaly sírany draselného. Zdroj výkvětů na povrchu lze zčásti přiřadit použitému hydraulickému vápnu, protože i ze samotného použitého hydraulického vápna bylo možné extrahovat vodorozpustné soli. Odparek extraktu obsahuje hlavně síran draselný. Krystaly uhličitanu vápenatého se tvoří pravděpodobně z rozpuštěného hydroxidu vápenatého (hlavně z volného vápna přítomného v hydraulickém vápně). Část solí pochází zřejmě i z cihlového zdiva komínů a cementového podhozu. K vyluhování solí a tvorbě výkvětů pravděpodobně přispělo i výrazné provlhčení komínů.

Fotodokumentace analýzy