|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku** | MD 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1587 |
| **Místo** | Brno |
| **Objekt** | MAHENOVO DIVADLO, výzdoby interiéru |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | **Vzorek** | **Popis / specifikace zadání** | | MD 1 | I. pořadí, poprseň, zlacení, sonda M / rozbor červenohnědé barvy pod zlacením na poprsni v prvním pořadí a typu zlacení | | MD 2 | II. pořadí, lilie, podhledy, sonda G / rozbor typu zlacení | | MD 3 | II. pořadí, tordovaný sádrový sloup, sonda I / rozbor podkladové vrstvy pod zlacení, zda se jedná o poliment, mixtion, nebo olejový nátěr | | MD 4 | II. pořadí, rostlinný motiv na váze sloupu, sonda I / rozbor materiálu z něhož byl zhotoven odlitek rostlinného motivu ve spodní části sloupu | | MD 5 | I. pořadí, poprseň, sonda M / rozbor černého a okrového nátěru | | MD6 | I. pořadí, karyatidy, drapérie, sonda L / rozbor typu zlacení | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 22. 10. 2018 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2018\_9 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| |  |  | | --- | --- | | MD 2 | II. pořadí, lilie, podhledy, sonda G / rozbor typu zlacení |      |  |  | | --- | --- | | Číslo  vrstvy | Popis vrstvy | | 7-12 | Sekundární úpravy, i ve všech pozdějších zlaceních byl použit metál resp. práškový bronz | | 6- | Fragmenty zlatolesklé fólie – metálová fólie (Cu-Zn) | | 5- | Nahnědlá, částečně transparentní vrstva – obsahuje hlavně organické pojivo, podklad pod zlacení | | 4- | Bílý nátěr – obsahuje křídu a příměs hlinky | | 3- | Fragmenty zlatolesklé fólie – metálová fólie (Cu-Zn) | | 2- | Tmavá vrstva – obsahuje hlavně organické pojivo, podklad pod zlacení | | 1- | Sytý okrový nátěr – obsahuje olovnatou bělobu, permanentní bělobu, okr, malou příměs zinkové běloby a sádry | | 0- | Podložka – sádrový štuk, obsahuje síran vápenatý (dihydrát, CaSO4.2H2O), příměs bílkovin – pravděpodobně jako retardér tuhnutí sádrové malty, povrch sádry byl před nátěrem pravděpodobně ošetřen penetrací pojivem (vysychavý olej). | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |