| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | MD 3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1588 |
| Místo | Brno |
| Objekt | MAHENOVO DIVADLO, výzdoby interiéru |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis / specifikace zadání. MD 1; I. pořadí, poprseň, zlacení, sonda M / rozbor červenohnědé barvy pod zlacením na poprsni v prvním pořadí a typu zlacení. MD 2; II. pořadí, lilie, podhledy, sonda G / rozbor typu zlacení. MD 3; II. pořadí, tordovaný sádrový sloup, sonda I / rozbor podkladové vrstvy pod zlacení, zda se jedná o poliment, mixtion, nebo olejový nátěr. MD 4; II. pořadí, rostlinný motiv na váze sloupu, sonda I / rozbor materiálu z něhož byl zhotoven odlitek rostlinného motivu ve spodní části sloupu. MD 5; I. pořadí, poprseň, sonda M / rozbor černého a okrového nátěru. MD6; I. pořadí, karyatidy, drapérie, sonda L / rozbor typu zlacení. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 22. 10. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_9 |

Výsledky analýzy

MD 3; II. pořadí, tordovaný sádrový sloup, sonda I / rozbor podkladové vrstvy pod zlacení, zda se jedná o poliment, mixtion, nebo olejový nátěr. Číslo vrstvy; Popis vrstvy. 10-; Zlacení – tzv. práškový bronz (šupinky slitiny Cu-Zn). 9-; Bílý nátěr – obsahuje zinkovou bělobu, permanentní bělobu, příměs hlinky (nanesený ve dvou vrstvách). 8-; Zlacení – tzv. práškový bronz (šupinky slitiny Cu-Zn), pojivo obsahuje vysychavý olej. 7-; Tenká nahnědlá izolační vrstva – izolační vrstva pod zlacení, podle charakteristické oranžové fluorescence v UV i modrém světle, lze předpokládat, že se jedná o nebělený šelak.. 6-; Světlý nažloutlý nátěr – obsahuje zinkovou bělobu, permanentní bělobu, malou příměs okru a sádry. 5-; Bílý nátěr – obsahuje zinkovou bělobu, permanentní bělobu, příměs hlinky. 4-; Tmavošedý až černý nátěr – obsahuje zinkovou bělobu, permanentní bělobu, uhlíkatou čerň, příměs hlinky a sádry. 3-; Bílý nátěr – obsahuje zinkovou bělobu, permanentní bělobu a malou příměs hlinky. 2-; Nahnědlý nátěr - obsahuje síran vápenatý, příměs bílkovin, ve vrstvě byla prokázaná přítomnost vysychavých olejů (pravděpodobně penetrace před dalším nátěrem). 1-; Nažloutlý světlý nátěr - obsahuje síran vápenatý, příměs bílkovin, ve vrstvě byla prokázaná přítomnost vysychavých olejů (pravděpodobně penetrace před dalším nátěrem). 0-; Podložka – sádrový štuk, obsahuje síran vápenatý (dihydrát, CaSO4.2H2O), příměs bílkovin – pravděpodobně jako retardér tuhnutí sádrové malty.

Fotodokumentace analýzy