| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | MD 4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1589 |
| Místo | Brno |
| Objekt | MAHENOVO DIVADLO, výzdoby interiéru |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis / specifikace zadání. MD 1; I. pořadí, poprseň, zlacení, sonda M / rozbor červenohnědé barvy pod zlacením na poprsni v prvním pořadí a typu zlacení. MD 2; II. pořadí, lilie, podhledy, sonda G / rozbor typu zlacení. MD 3; II. pořadí, tordovaný sádrový sloup, sonda I / rozbor podkladové vrstvy pod zlacení, zda se jedná o poliment, mixtion, nebo olejový nátěr. MD 4; II. pořadí, rostlinný motiv na váze sloupu, sonda I / rozbor materiálu z něhož byl zhotoven odlitek rostlinného motivu ve spodní části sloupu. MD 5; I. pořadí, poprseň, sonda M / rozbor černého a okrového nátěru. MD6; I. pořadí, karyatidy, drapérie, sonda L / rozbor typu zlacení. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 22. 10. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_9 |

Výsledky analýzy

MD 4; II. pořadí, rostlinný motiv na váze sloupu, sonda I / rozbor materiálu z něhož byl zhotoven odlitek rostlinného motivu ve spodní části sloupu. Číslo vrstvy; Popis vrstvy. 5-8; Sekundárdní úpravy – poslední zlacení je provedeno práškovým bronzem. 4-; Zlatolesklá fólie – metálová fólie (Cu-Zn). 3-; Nahnědlá částečně transparentní vrstva – obsahuje hlavně organické pojivo na bázi vysychavých olejů (pozitivní test na alkalické zmýdelnění, pozitivní test na přítomnost glycerolu). 2-; Okrový nátěr - obsahuje olovnatou bělobu, okr a permanentní bělobu. 1-; Bílý nátěr – obsahuje jemnozrnný uhličitan vápenatý, lithopon a permanentní bělobu. 0-; Podložka – obsahuje jemnozrnný uhličitan vápenatý a organické pojivo na bázi bílkovin (pozitivní důkaz na pyrolové deriváty).

Fotodokumentace analýzy