|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku** | MD 4 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1589 |
| **Místo** | Brno |
| **Objekt** | MAHENOVO DIVADLO, výzdoby interiéru |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | **Vzorek** | **Popis / specifikace zadání** | | MD 1 | I. pořadí, poprseň, zlacení, sonda M / rozbor červenohnědé barvy pod zlacením na poprsni v prvním pořadí a typu zlacení | | MD 2 | II. pořadí, lilie, podhledy, sonda G / rozbor typu zlacení | | MD 3 | II. pořadí, tordovaný sádrový sloup, sonda I / rozbor podkladové vrstvy pod zlacení, zda se jedná o poliment, mixtion, nebo olejový nátěr | | MD 4 | II. pořadí, rostlinný motiv na váze sloupu, sonda I / rozbor materiálu z něhož byl zhotoven odlitek rostlinného motivu ve spodní části sloupu | | MD 5 | I. pořadí, poprseň, sonda M / rozbor černého a okrového nátěru | | MD6 | I. pořadí, karyatidy, drapérie, sonda L / rozbor typu zlacení | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 22. 10. 2018 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2018\_9 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| |  |  | | --- | --- | | MD 4 | II. pořadí, rostlinný motiv na váze sloupu, sonda I / rozbor materiálu z něhož byl zhotoven odlitek rostlinného motivu ve spodní části sloupu |      |  |  | | --- | --- | | Číslo  vrstvy | Popis vrstvy | | 5-8 | Sekundárdní úpravy – poslední zlacení je provedeno práškovým bronzem | | 4- | Zlatolesklá fólie – metálová fólie (Cu-Zn) | | 3- | Nahnědlá částečně transparentní vrstva – obsahuje hlavně organické pojivo na bázi vysychavých olejů (pozitivní test na alkalické zmýdelnění, pozitivní test na přítomnost glycerolu) | | 2- | Okrový nátěr - obsahuje olovnatou bělobu, okr a permanentní bělobu | | 1- | Bílý nátěr – obsahuje jemnozrnný uhličitan vápenatý, lithopon a permanentní bělobu | | 0- | Podložka – obsahuje jemnozrnný uhličitan vápenatý a organické pojivo na bázi bílkovin (pozitivní důkaz na pyrolové deriváty) | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |