| Archivní číslo vzorku | 5695 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 160 |
| Místo | Luže |
| Objekt | Kaple sv. Jana Nepomuckého, Anděl |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. Vz. č. 1 (5695); černá; křídlo anděla. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 20. 11. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_11 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 1 (5695) Obr. č. 1: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 2: Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 3: UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 4:Fotografie z elektronového mikroskopu. Obr. č. 5:Fotografie z elektronového mikroskopu. 0. vrstva; kámen - povrch pískovce; v prostorech mezi zrny obsah olova (bílé oddělení zrn na fotografii z elektronového mikroskopu). 1. vrstva; bílá vrstva - barytová běloba se značným podílem organického pojiva; malým obsahem křemíku a ojedinělými místy s obsahem olova a to především ve spodní části. 2. vrstva; béžová vrstva - olovnatá běloba, baryt, organika. 3. vrstva; černá vrstvička - sádrová vrstvička s obsahem křemíku a barytu. Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum. Vzorek č. 1 (5695); ++; -; -. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -.

Fotodokumentace analýzy