| Archivní číslo vzorku | 8774 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1620 |
| Místo | Obec Pecka (okres Jičín), u cesty k hradu |
| Objekt | Socha SV. JOSEFA S JEŽÍŠKEM |
| Místo odběru popis | Pro chemicko-technologický průzkum byl zadavatelem dodán vzorek ST1 odebraný z písmena ´D´ centrální kartuše. (Tab. 1). Přesné místo odběru vzorku je zdokumentováno v Restaurátorské dokumentaci. Číselné označení vzorku vyplývá ze vzorkového systému KCHT, FR UPa, kde bude vzorek archivován. Označení vzorků: vzorek byl zadavatelem označen ST1, resp. 8774 (dle vzorkového systému FR UPa. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | Pol. 18. století |
| Zpracovatel analýzy | Tišlová Renata |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 31. 6. 2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_36 |

Výsledky analýzy

Průzkum povrchových úprav ST 1/8774 spodní část: úprava písma Místo odběru vzorku: písmeno ´D´, ústřední kartuše Popis souvrství (pokračování): 5 - šedá, nažloutlé až namodralé luminiscence. Vrstva nátěru provedená v několika nánosech s proměnlivým obsahem zinkové běloby, bílé hlinky, uhličitanu vápenatého a červené hlinky, černý pigment je patrně uhlíkatá čerň. Ve vrstvě se vyskytuje zvýšený obsah složek s obsahem síry (S), bez bližší identifikace původu. Pojivo vrstvy je organického původu. Složení vrstvy dle SEM-EDX: org., Zn, Si, S (Al, Ca) 6 - hnědo-červená, podklad pro zlacení s obsahem zinkové běloby, červeného hlinky, malé příměsi olovnatého pigmentu. Pojivo je organického původu. Složení vrstvy dle SEM-EDX: org., Zn, Si, S (Al, Ca) 7 - úprava ve zlatolesklém kovu, zlacení provedené patrně zlatým plátkem s malou příměsí stříbra. Složení vrstvy dle SEM-EDX: org., Au (Ag (silná kontaminace vrstvy z podkladu složkami s obsahem olova) Na povrchu vzorku se vyskytují zbytky vrstvy s obsahem stejných barvících složek jako u vrstvy 6 (možností je, že se jedná o identickou vrstvu (v místě poškozené vrstvy zlacení), příp. tvoří samostatnou barevnou vrstvu. Kromě pigmentů (viz. vrstva 6) byla zjištěna přítomnost složek s obsahem arsenu (As pigmenty), které nebyly blíže zkoumány. Závěr, shrnutí výsledků Předmětem chemicko-technologického průzkumu byla pískovcová plastika sv. Josefa s Ježíškem umístěná na cestě k hradu v obci Pecka. Plastika je vysekána z křemičitého pískovce. Předkládaný chemicko-technologický průzkum byl zaměřen na průzkum povrchových úprav písma v centrální kartuši. K průzkumu byl dodán jeden vzorek odebraný z písmene ´D´ nápisu. Vzorek je označen ST1, vzorek odebral zadavatel. Základním cílem průzkumu byl popis stratigrafie odebraného vzorku a orientační analýza nejstarších dochovaných vrstev. K průzkumu byly využity mikroskopické techniky, zejména optická světelná mikroskopie ve viditelné spektru světla, doplněná průzkumem UV fluorescencí (OM) provedené na nábrusech vzorkem. Prvková analýza byla provedena skenovací elektronovou mikroskopií s EDX mikrosondou (SEM-EDX). Výsledky - stratigrafie a orientační složení Na analyzovaném vzorku bylo nelezeno celkem 13 odlišných povrchových vrstev. Nejstarší dochované souvrství se skládá z podkladové vrstvy a zlacení provedené zlatým plátkem na lepivé červené vrstvě. Podklad je na organické bázi (můžeme uvažovat o mastném pojivu), s obsahem olovnaté běloby. Vrstva zlacení je provedena zlatým plátkem na lepivé vrstvě bez bližšího určení typu pojiva. Mladší úpravy jsou buď monochromní (bílá, šedá, později okrová, oranžovo-okrová), pouze jednou bylo obnoveno zlacení písma plátkovým zlacením na podkladu s obsahem olovnatého pigmentu, červené hlinky s organickým pojivem bez bližší identifikace.

Fotodokumentace analýzy