| Archivní číslo vzorku | 8827 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 17 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1630 |
| Místo | Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum |
| Objekt | J. Polach Chalupa |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Tišlová Renata, Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 20. 11. 2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_39 |

Výsledky analýzy

Spektrum referenčního vzorku č. 17 (8827) bylo tvořeno převážně pásy typickými pro bílkoviny. FTIR metodou nelze zjistit, o jaké typy bílkovin se jedná. Přítomnost uhličitanu vápenatého se projevila v přítomnosti pásů okolo 880 cm-1 a 710 cm-1. Typický pás okolo 1390 cm-1 byl z velké části překryt pásem pocházejícím z bílkoviny, v tomto případě došlo pouze k jeho zvýšení. Dřevěná podložka se mohla projevit v oblasti pásů okolo 1100 cm-1 – 1000 cm-1, tyto pásy se méně intenzivně vyskytují i v bílkovinách. V tomto případě nešlo rozhodnout, zda se jednalo jen o pásy z bílkovin, nebo se v malé míře podílela na tvorbě pásů i dřevěná podložka. Závěr I Spektra jednotlivých referenčních vzorků se od sebe lišila jen velmi málo. Převážnou část pásů spekter tvořily pásy typické pro bílkoviny, metodou stanovení však nelze určit typ bílkoviny. U vzorků s vyšším obsahem uhličitanu vápenatého (vzorek 17 (8827)) bylo možné zachytit jeho přítomnost ve spektru, u ostatních vzorků s uhličitanovou složkou nelze píky od uhličitanu rozlišit od proteinové složky pojiva. Podobně tomu bylo u žluči, zastoupené ve směsích v řádu několika procent, kterou nebylo možné v povrchových vrstvách identifikovat. Infračervenou spektrometrií bylo možné určit pouze chemickou podstatu hlavních látek – bílkovinu, příp. identifikovat přítomnost uhličitanu, pokud je zastoupen ve vyšší koncentraci. Z výsledků je patrné, že infračervená spektrometrie může sloužit v daném směru pouze jako metoda pro orientační stanovení složení. Pro přesnější složení je nutné využít jiné analytické, např. chromatografické metody. Závěr II Přesto že v současné době máme k dispozici řadu analytických metod, při zkoumání reálných vzorků zůstává řada otázek nezodpovězena. Kromě detekčních možností zvolených metod k tomu přispívají i samotné objekty, na které mnoho let působila řada faktorů, které změnili jejich původní vzhled i materiálové složení. Takovým příkladem byl i vzorek 8831. Dá se předpokládat, že se jednalo o povrchovou úpravu na bázi bílkoviny, nejpravděpodobněji krve s pozdější úpravou olejo-pryskyřičným nátěrem, ale analyzované látky se do vzorku mohli dostat i jinou cestou. Vzorek 8832 byl tvořen směsí látek, jejichž chemické složení neodpovídá běžným přírodním ani syntetickým polymerům. S největší pravděpodobností se jedná o vrstvu, která vznikla usazováním dehtových částic, které vznikají při nedokonalém spalování dřeva.

Fotodokumentace analýzy