| Archivní číslo vzorku | 10723 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1647 |
| Místo | Kornice |
| Objekt | MRAMOROVÝ KŘÍŽ |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2. 2. 2022 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2022_7 |

Výsledky analýzy

Výsledky analýz: ### 4 ### (10723); ### Povrchová úprava originální sošky - Stratigrafie, složení pojiva a pigmentu. Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus, dopadající světlo, excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Nábrus, dopadající světlo, excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. Popis a složení vrstev Vrstva; Popis a složení vrstvy. 5; Žlutá vrstva – obsahuje žlutý okr, malou příměs olovnatého pigmentu. 4; Ojediněle fragmenty zlatolesklé fólie – fragmenty zlacení plátkovým zlatem. 3; Fragmenty žluté vrstvy – obsahuje žlutý okr a olovnatý pigment (podklad po zlacení), pojivem je vysychavý olej*. 2; Nepravidelná, světločervená vrstva – obsahuje červený okr, příměs mínia a barytové běloby, pojivem je vysychavý olej*. 1; Červená vrstva – obsahuje červený okr, příměs barytové běloby, pojivem je vysychavý olej*. 0; Fragmenty povrchu korodovaného kovu (Fe). *Pozitivní důkaz na vysychavé oleje (důkaz na alkalické zmýdelnění; důkaz na přítomnost glycerolu)

Fotodokumentace analýzy