| Archivní číslo vzorku | 10887 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1650 |
| Místo | Pardubice, SZ, II. Nadzemní podlaží |
| Objekt | Nástěnné malby v kazetovém sále |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14. 9. 2022 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2022_8 |

Výsledky analýzy

### Vz. 2 ### (10887); ### Barevná vrstva s omítkou ### Předpokládané pořadí vrstev: ### ----------z první fáze - omítka - bílá-šedá - červená ### ----------z druhé fáze - zelená. Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x; Nábrus, dopadající světlo, excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x. Nábrus, dopadající světlo, excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail barevných vrstev (2-5); REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail barevných vrstev (2-4). REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail barevných vrstev (4-5); REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail barevných vrstev (4-5). Popis a složení vrstev Vrstva; Popis a složení vrstvy. 5; Světlá zelenomodrá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, malou příměs malachitu a smaltu. Uhličitan vápenatý je přítomný ve formě jemnozrnných částic (velikost do 2-3 μm). 4; Nepravidelná světlá modrá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý a malou příměs modrého pigmentu – smaltu. Uhličitan vápenatý je přítomný ve formě jemnozrnných částic (velikost do 2-3 μm). Mikrostruktura neodpovídá typické struktuře vápenných nátěrů, ale více barevným vrstvám, kde je uhličitan vápenatý použitý jako plnivo např. křída. 3; Červená vrstva – obsahuje mínium (suřík) a rumělku. 2; Bílá silnější vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, podle struktury lze předpokládat, že se jedná o karbonatizovaný vápenný nátěr. 1; Bílá silnější vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, podle struktury lze předpokládat, že se jedná o karbonatizovaný vápenný nátěr. * v souvrství byla prokázaná přítomnost bílkovin (pozitivní důkaz na pyrolové deriváty)

Fotodokumentace analýzy