| Archivní číslo vzorku | 10888 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz 3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1651 |
| Místo | Pardubice, SZ, II. Nadzemní podlaží |
| Objekt | Nástěnné malby v kazetovém sále |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14. 9. 2022 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2022_8 |

Výsledky analýzy

### Vz. 3 ### (10888); ### Barevná vrstva s omítkou ### Předpokládané pořadí vrstev: ### Vše z první fáze? Z obou fází?: - omítka - bílá-šedá - zelenožlutá - modrá (dvě modré). Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus, dopadající světlo, excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x; Nábrus, dopadající světlo, excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. Popis a složení vrstev Vrstva; Popis a složení vrstvy. 7; Fragmenty světlé, modré vrstvy – obsahuje zinkovou bělobu, příměs umělého ultramarinu (sekundární vrstva – pravděpodobně retuš). 6; Modrá vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, azurit, uhličitan vápenatý a ojediněle zrna dolomitu (přirozená příměs azuritu). Uhličitan vápenatý je přítomný ve formě jemnozrnných částic (velikost do 2-3 μm). 5; Světlá modrá vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, azurit, uhličitan vápenatý a ojediněle zrna kostní černě. Uhličitan vápenatý je přítomný ve formě jemnozrnných částic (velikost do 2-3 μm). 4; Bílá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, podle struktury lze předpokládat, že se jedná o karbonatizovaný vápenný nátěr. 3; Bílá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, podle struktury lze předpokládat, že se jedná o karbonatizovaný vápenný nátěr. 2; Bílá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, podle struktury lze předpokládat, že se jedná o karbonatizovaný vápenný nátěr. -; Tenká tmavá vrstvička – pravděpodobně nečistoty. 1; Bílá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, podle struktury lze předpokládat, že se jedná o karbonatizovaný vápenný nátěr. * v souvrství byla prokázaná přítomnost bílkovin (pozitivní důkaz na pyrolové deriváty)

Fotodokumentace analýzy