| Archivní číslo vzorku | 10730 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. Č. 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1656 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

### Vz. č. 2 (10730); ### Vzorek sádrovcové krusty ### Určení složení ### Místo odběru: Pravá strana soklu, pravá horní část pod akantovým pásem. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus, spodní část krusty s lépe vyvinutými krystaly sádrovce; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus, horní část kompaktní, méně pórovitá část krusty. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, lomová plocha; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, lomová plocha s vláknitými útvary (hyfy plísní). Krusta je tvořená hlavně síranem vápenatým (sádrovec; CaSO4.2H2O). Kromě sádrovce obsahuje také drobné prachové částice (převážně silikáty a také saze – příčina tmavé barvy krusty). Ve spodní části jsou krystaly sádrovce větší, lépe vyvinuté. Souvisí to pravděpodobně s pomalejším vysycháním spodní strany krusty a tím delší dobou krystalizace sádrovce. V krustě jsou ojediněle i křemenná zrna, která pocházejí zřejmě z erodovaného povrchu pískovce. Ve velmi nízké koncentraci byla prokázána také přítomnost ZnO (zinková běloba). Jako jeden z pravděpodobných zdrojů přicházejí do úvahy starší povrchové úpravy nebo retuše při restaurování.

Fotodokumentace analýzy