| Archivní číslo vzorku | 10732 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. Č. 4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1658 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

### Vz. č. 4 ### (10732); ### Vzorek nátěru ### Určení složení ### Místo odběru: Pravá strana soklu, horní část pásu perlovce, levá část více ke středu. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x; Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, póry pískovce vyplněné sádrovcem; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, silně degradovaná část kamene s krystaly sádrovce v pórech. Popis a složení vrstev Číslo vrstvy; Popis a složení vrstvy. 1; Šedohnědá vrstva – obsahuje sádrovec (pravděpodobně korozní produkt), zemitý pigment a příměs uhlíkaté černě. 0; Kámen – jemnozrnný pískovec, póry pod povrchem jsou částečně nebo úplně vyplněné sádrovcem, na povrchu pod barevnou vrstvou jsou v pórech kamene lokálně zelené řasy.

Fotodokumentace analýzy