| Archivní číslo vzorku | 10737 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. č. 9 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1663 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

### Vz. č. 9 (10737); ### Vzorek krusty ### Určení složení ### Místo odběru: ### Čelní strana, mezera mezi třetí a čtvrtou kanelurou.. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x; Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus, póry kamene vyplněné sádrovcem; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus, póry kamene vyplněné sádrovcem. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, lomová plocha s póry vyplněnými sádrovcem; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, lomová plocha s póry vyplněnými sádrovcem, detail. Situace je velmi podobná jako u vzorku č. 8 - póry pískovce jsou lokálně úplně vyplněné síranem vápenatým (sádrovcem). Pod povrchem byla opět prokázána přítomnost kolonií zelených řas. Vysoká koncentrace sádrovce v povrchových vrstvách pískovce je i v tomto případe hlavní příčinou poškození. Mechanizmus poškození je podobný jako v místech odběru vzorku č. 8.

Fotodokumentace analýzy