| Archivní číslo vzorku | 10740 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. č. 12 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1666 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

### Vz. č. 12 (10740); ### Vzorek nátěru ### Určení složení ### Místo odběru: Čelní strana podstavce, třetí kanelura zprava. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus, povrch; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus, povrch kamene s póry vyplněnými sádrovcem. Popis a složení vrstev Číslo vrstvy; Popis a složení vrstvy. 3; Světlá šedo-okrová vrstva – obsahuje hlinku, sádrovec, příměs uhlíkaté černě, Ti-běloby. 2; Světlá našedlá vrstva – obsahuje hlinku, sádrovec, příměs uhlíkaté černě. 1; Okrová vrstva – obsahuje žlutý okr, sádrovec (patrně důsledek migrace z podkladového pískovce, nebo sulfatizace nátěru. 0; Pískovec – póry jsou vyplněné sádrovcem.

Fotodokumentace analýzy