| Archivní číslo vzorku | 10741 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. č. 13 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1667 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

### Vz. č. 13 (10741); ### Vzorek sádrovcové krusty ### Určení složení ### Místo odběru: Přední strana vázy, část více vpravo mezi festonem a věncem. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, lomová plocha s hyfy plísní; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, lomová plocha s hyfy plísní. Krusta je tvořená hlavně síranem vápenatým (sádrovec; CaSO4.2H2O). Kromě sádrovce obsahuje také drobné prachové částice (převážně silikáty a také saze – příčina tmavé barvy krusty). Ve spodní části jsou krystaly sádrovce větší, lépe vyvinuté. Souvisí to pravděpodobně s pomalejším vysycháním spodní strany krusty a tím delší dobou krystalizace sádrovce. V krustě jsou ojediněle i křemenná zrna, která pocházejí zřejmě z erodovaného povrchu pískovce. Spodní strana krusty je kolonizována mikroorganizmy - plísněmi.

Fotodokumentace analýzy