| Archivní číslo vzorku | 10742 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. č. 14 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1668 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

### Vz. č. 14 (10742); ### Vzorek tmelu ### Určení složení ### Místo odběru: Pravá strana vázy, meandrový pás. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x; Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail povrchu s fragmentem barevné vrstvy. Jemnozrnný tmel šedé barvy. Matrix tmelu je poměrně kompaktní, je tvořená hlavně sloučeninami Ca, Al, Si (pravděpodobně CSH-fáze). Obsahuje také početné fragmenty slínkových částic, které svým tvarem i složením odpovídají slínkům v Portlandském cementu. Hlavním pojivem tmelu je portlandský cement. Jako kamenivo byl použitý jemnozrnný křemenný písek.

Fotodokumentace analýzy