| Archivní číslo vzorku | 10743 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. č. 15 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1669 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

Vz.č.15 (10743); ### Vzorek zčernalé vrstvy ### Určení složení ### Místo odběru: Přední strana vázy, hrdlo vázy. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, nábrus, detail povrchu; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, lomová plocha. Povrchová vrstvička je poměrně porézní. Neobsahuje prakticky žádný sádrovec. Tmavvou barvu vyvolává přítomnost jemných částic sazí na povrchu a v pórech kamene. Pískovec je masivně kolonizovaný zelenými řasami.

Fotodokumentace analýzy