|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 5721 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | Kh3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 167 |
| **Místo** | Kutná Hora |
| **Objekt** | Socha Anděla |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |
| --- | --- |
| **vzorek** | **popis** |
| Vz. Kh1 (5719) | drapérie pod levou rukou anděla |
| Vz. Kh2 (5720) | drapérie pod levou rukou dítěte |
| Vz. Kh3 (5721) | zátylek anděla |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Omítka |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Kolinkeová Blanka |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 06.01.2010 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2010\_2 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Statigrafie vrstev a prvkové složení: **Vzorek č. 5721** 5721_25x numObr. č. 11: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 25x.Obr. č. 12: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x.Obr. č. 13: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x.Obr. č. 14: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x.5721Obr. č. 15: REM-BEI, Fotografie v režimu odražených elektronů.

|  |  |
| --- | --- |
| 0. vrstva | Tmel tvořený směsí zrn kalcitu, dolomitu, křemene a dalších křemičitanů pojená blíže nespecifikovaným hydraulickým pojivem. |
| 1. vrstva | Sulfatizovaný povrch – sádrovcová krusta. |

 |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |