| Archivní číslo vzorku | 10744 a 10745 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. č. 16 a 17 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1670 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

Vz.č.16 (10744); ### Vzorek povrchu kamene s narůžovělou fluorescencí v UV záření ### Určení složení ### Místo odběru: Pravá strana, mezera mezi čtvrtou a pátou kanelurou z leva. Vz. č. 17 (10745); ### Vzorek povrchu kamene s narůžovělou fluorescencí v UV záření ### Určení složení ### Místo odběru: Čelní strana, pravý okraj mezi kanelurou a nárožím. Oba vzorky obsahují hlavně drobná zrna křemene (z povrchu pískovce), dále různé jemné hlinito-křemičité částice (prach, nečistoty) a sádrovec (přítomný na mnoha místech v kameni). Ani v jednom vzorku nebyla prokázána přítomnost zbytků organických pojiv (FTIR a mikrochemické reakce). Je možné, že specifická fluorescence povrchu souvisí s kolonizací pískovce mikroorganizmy.

Fotodokumentace analýzy