| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | soli |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1671 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

Tab.1. Stanovení obsahu vodorozpustných solí Vzorek; Výška / Hloubka cm; SO42-; NO3-; Cl-. X %hm.; C mmol/kg; X %hm.; C mmol/kg; X %hm.; C mmol/kg. S1/1; 32 /0 - 1; <0,01; <1; <0,01; <2; <0,01; <2,5. S1/2; 32 /1 - 3; <0,01; <1; <0,01; <2; <0,01; <2,5. S1/3; 32 /3 - 5; <0,01; <1; <0,01; <2; <0,01; <2,5. S2/1; 88 /0 - 1; 0,21; 22; <0,01; <2; <0,01; <2,5. S2/2; 88 /1 - 3; <0,01; <1; <0,01; <2; <0,01; <2,5. S2/3; 88 /3 - 5; <0,01; <1; <0,01; <2; <0,01; <2,5. S3/1; 121 /0 - 1; 2,28; 237; <0,01; <2; <0,01; <2,5. S3/2; 121 /1 - 3; <0,01; <1; <0,01; <2; <0,01; <2,5. S3/3; 121 /3 - 5; <0,01; <1; <0,01; <2; <0,01; <2,5. Obsah dusičnanů a chloridů je všech odebraných vzorcích velmi nízký, pod hranicí 0,01 % hm. Obsah síranů je v převážné většině vzorků také velmi nízký, pod hranicí 0,01 % hm. Pouze u dvou vzorků byl zjištěný vysoký obsah síranů – ve vzorku S2/1 a S2/2. Podle prvkové analýzy (REM-EDS) odparku extrahovaných solí je zdrojem síranů je hlavně síran vápenatý (CaSO4.2H2O). Vzhledem k celkovému nízkému obsahu lehce rozpustných a lehce extrahovatelných solí není celkové odsolení nutné.

Fotodokumentace analýzy