| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Odporové vrtání |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1672 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Dekorativní váza na ohradní zdi zámku |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2022_10 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2. 2. 2022 |

Výsledky analýzy

Tab.2. Výsledky měření DRMS (odporové vrtání) Místo vrtu – krusta na povrchu pískovce, povrch je výrazně pevnější než hlubší vrstvy kamene (vyznačeno šipkou); za povrchovou krustou s tloušťkou 2-3 mm následuje degradovaná zóna pískovce s nižší pevností (vyznačeno kroužkem). Místo vrtu – krusta na povrchu pískovce, povrch je výrazně pevnější než hlubší vrstvy kamene (vyznačeno šipkou); za povrchovou krustou s tloušťkou 2-3 mm následuje degradovaná zóna pískovce s nižší pevností (vyznačeno kroužkem). Měření DRMS (drilling resistence measurement) poměrně zřetelně ukázalo, že v místech s krustami je povrch výrazně pevnější než kámen v hlubších vrstvách, který je pak ve větší vzdálenosti od povrchu poměrně homogenní. Za pevnou krustou následuje zóna se sníženou pevností pískovce. V těchto místech dochází při erozi k oddělování a ztrátám povrchu vázy.

Fotodokumentace analýzy