| Archivní číslo vzorku | 6584 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1681 |
| Místo | Žďár nad Sázavou, most přes Stržský potok |
| Objekt | Socha SV. CYRILA, podstavec |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 6. 1. 2013 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2013_5 |

Výsledky analýzy

Výsledky průzkumu povrchových úprav Závěr Průzkum povrchu horniny Na povrchu pískovce se místy vyskytují tmavé tenké vrstvy. Lze předpokládat, že tmavé zbarvení vrstev je způsobeno usazenými depozity (prachové částice, saze). Ze snímků z elektronového mikroskopu je patrné, že jsou obě tmavé vrstvy tvořeny dvěmi částmi, které obsahují zejména křemík. Vrstvy obsahující křemík mohou být zbytky z materiálů použitých při restaurování v minulosti (zpevňování, hydrofobizace). Spodní část povrchové vrstvy se na snímcích z elektronového mikroskopu projevuje jako tenká světlá vrstva. Tato vrstvička obsahuje kromě křemíku sloučeninu železa, kterou může být železitý pigment. Vrstva může být tedy zbytkem starší povrchové úpravy horniny. V podpovrchových vrstvách byly pomocí elektronového mikroskopu pozorovány zárodky mikrobiologické napadení ve hloubce celého vzorku 6585 (cca 0,5 mm). - Obr. 11 SEM – snímek zárodků mikrobiologického napadení v prostoru mezi zrny horniny, - vzorek 6585.

Fotodokumentace analýzy