| Archivní číslo vzorku | 5755 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 169 |
| Místo | Koclířov, hřbitov |
| Objekt | Křížová cesta sv. Filomena |
| Místo odběru popis | vzorek; Popis; místo odběru vzorku. Vz. č. 1 (5754); šedá vrstva; záhyb šatu sv. Filomény. Vz. č. 2 (5755); hnědá pod šedou vrstvou; levá zadní noha koně. Vz. č. 3 (5756); modrá vrstva; plášť jezdce. Vz. č. 4 (P2); (pouze analýza pojiv); šedozelený rám reliéfu. Vz. č. 5 (P1); (pouze analýza pojiv); žlutooranžová vrstva pod šedou z těla sv. Filomény a anděla (vzorek byl seškrábán). |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 9. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_13 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 2 (5755) Obrázek 6: Místo odběru vzorku. Obrázek 7: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obrázek 8: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obrázek 9: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Mikrochemické zkoušky: Byly provedeny analýzy pojiva barevné vrstvy přemalby pocházející z 80. let 20. století. 1. Důkaz bílkovin přes pyrroly a pyrrolové deriváty. 2. Důkaz vysychavých olejů pomocí fuchsínu. 3. Důkaz rostlinných gum pomocí orcinu. 4. Důkaz přítomnosti CaCO3 pomocí HCl. Obrázek 16: Místo odběru vzorku č. 4.; Obrázek 17: Místo odběru vzorku č. 5.. ### Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum; Důkaz přítomnosti CaCO3 pomocí HCl. Vzorek č. 4; -; +; -; +. Vzorek č. 5; +; ++; -; +. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -.

Fotodokumentace analýzy