|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 6739 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 17.7/3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1708 |
| **Místo** | Křenov |
| **Objekt** | Hřbitovní kaple SV. ISIDORA, štuková výzdoba VLYS |
| **Místo odběru popis** |  |
| **Místo odběru foto** | ¨ |
| **Typ díla** | Štuk |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Omítka |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Lesniaková Petra |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2012 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2012\_7 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Výsledky materiálového průzkumu, stratigrafie povrchových úprav**  **Vzorek 6739**    **Závěr**  Průzkumu povrchových úprav byly podrobeny vzorky odebrané z vlysu (3737, 3738) a hlavice pilastru (3739) ve hřbitovní kapli sv. Isidora v Křenově. Dále byly dodány vzorky s cílem stanovení obsahu vodorozpustných solí.  Vzorky odebrané z vlysu (6737, 6738) obsahují podklad se souvrstvím povrchových úprav. Štuková vrstva (podklad) je pravděpodobně pojena vzdušným vápnem, kamenivo obsahuje převážně křemenná zrna. Na podkladu se nachází jedna nebo dvě žluté vrstvy, následuje oranžovo-červená svrchní povrchová úprava. Barevné vrstvy jsou probarveny zejména okry.  Na nábrusu vzorku odebraném z hlavice pilastru byla mikroskopicky pozorována tenká hnědá povrchová úprava (2). Tato vrstva obsahuje pigmenty na bázi olova, pravděpodobně se jedná o chemicky přeměněný suřík, případně žlutý olovnatý pigment. Pod touto vrstvou se nalézá pravděpodobně podkladní vrstva (1, štuk), ve které byl identifikován stejný pigment jako ve vrstvě 2, jen v menším množství. Pojivem podkladu je pravděpodobně vzdušné vápno, kamenivo je tvořeno převážně křemennými zrny.  V dodaných vzorcích odebraných z povrchových úprav (vzorky V a KV) se vyskytuje velmi vysoký obsah síranů. Obsah dusičnanů v těchto vzorcích dosahuje nízkých až velmi vysokých hodnot. Vzorky odebrané ze spárovací maltoviny (vzorky KS) neobsahují z hlediska možnosti vzniku koroze materiálu závažná množství vodorozpustných solí. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |