| Archivní číslo vzorku | 6885 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. 2.10/V3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1710 |
| Místo | Křenov |
| Objekt | Hřbitovní kaple SV. ISIDORA, architektonické prvky |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Štuk |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 17. 2. 2012 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2012_8 |

Výsledky analýzy

Výsledky průzkumu stratigrafie povrchových úprav Vzorek 6885 Závěr K průzkumu povrchových úprav byly dodány dva vzorky (Vz 2.10/V1 6884, Vz2.10/V3 6885) odebrané z pilastru hřbitovní kaple v Křenově. Vzorky obsahují vápennou omítku (vrstva 0) s převážně křemennými zrny kameniva, na níž se nacházejí povrchové úpravy (vrstvy 1-4). Z mikroskopického pozorování vyplývá, že byla omítka před nanesením povrchových úprav vytvrdnutá, o čemž svědčí přítomnost vyloučené tenké vrstvy uhličitanu vápenatého na jejím povrchu. Na vápennou omítku (vrstva 0) byly u obou vzorků naneseny dva bílé vápenné nátěry (vrstvy 1-2). Následu je vrstva organického pojiva (vrstvy 3) a závěrečné barevné nátěry (vrstvy 4). Modrý nátěr (vrstva 4, vzorek Vz 2.10/V1) obsahuje smalt a olovnatou bělobu. Růžovo-červená povrchová úprava (vrstva 4, vzorek Vz 2.10/V3) je pigmentována zejména železitou červení a olovnatou bělobou.

Fotodokumentace analýzy