| Archivní číslo vzorku | 5779 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 173 |
| Místo | Koclířov, hřbitov |
| Objekt | Křížová cesta, Pilát |
| Místo odběru popis | vzorek; Popis; místo odběru vzorku. Vz. č. 1 (5777); béžová na zlaté; miska Piláta. Vz. č. 2 (5778); šedá na zelené; spodní strana rámu. Vz. č. 3 (5779); modrá a béžová; záhyb modrého šatu Krista. Vz. č. 4 (5845); tmavěšedá na zelené; pravý roh výjevu-u nohy biřice. |
| Místo odběru foto | Obrázek 11: Místo odběru vzorku – detail Obrázek 12: Místo odběru vzorku. |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 1. 12. 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_3 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 3 (5779) Obrázek 13: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obrázek 14: Bílé dopadající světlo, detail - fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Obrázek 15: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obrázek 16: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obrázek 17: Fotografie z elektronového mikroskopu. 1. vrstva; bílá podkladová vrstva s příměsí drobných barevných zrnek. REM-EDS: Pb, C, lokálně Si, Al, Fe, Ca, malé množství Zn. vrstva obsahující olovnatou bělobu a vysoký podíl organického pojiva; lokálně přítomna železitá hlinka a CaCO3. 2. vrstva; a) jasně modrá vrstva. REM-EDS: Pb, Si, Al, menší množství Zn, K, Ca. vrstva obsahující olovnatou bělobu, malé množství zinečnaté běloby, příměs. CaCO3, s největší pravděpodobností probarveno umělým ultramarínem. b) lazurně šedá vrstva. REM-EDS: Pb, Si, Al, menší množství Zn. vrstva obsahující olovnatou bělobu avysoký podíl organické látky. 3. vrstva; černá vrstvička. REM-EDS: Pb. migrované olovo – přeměněná olovnatá běloba. 4. vrstva; bílá vrstva s příměsí drobných barevných zrnek. REM-EDS: Ba, Ti, Pb, Zn, S, Si, Al, Fe. směs barytové, titanové, olovnaté a zinečnaté běloby s příměsí železitého okru. 5. vrstva; sytě modrá vrstva. REM-EDS: Fe. vrstva obsahující pruskou modř. Mikrochemické zkoušky: Byly provedeny analýzy pojiva barevné vrstvy přemalby pocházející z 80. let 20. století. 1. Důkaz bílkovin přes pyrroly a pyrrolové deriváty. 2. Důkaz vysychavých olejů pomocí fuchsínu. 3. Důkaz rostlinných gum pomocí orcinu. 4. Důkaz přítomnosti CaCO3 pomocí HCl. Obrázek 16: Místo odběru vzorku č. 4.; Obrázek 17: Místo odběru vzorku č. 5.. ### Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum; Důkaz přítomnosti CaCO3 pomocí HCl. Vzorek č. 4; -; +; -; +. Vzorek č. 5; +; ++; -; +. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -.

Fotodokumentace analýzy