| Archivní číslo vzorku | 6583 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | VZ 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1735 |
| Místo | Žďár nad Sázavou |
| Objekt | Most přes Stržský , socha SV. METODĚJE |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto | Socha |
| Typ díla | Kámen |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 5. 1. 2013 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2013_6 |

Výsledky analýzy

Průzkum povrchu kamene V6583 (VZ 2) - Závěr: Průzkum obsahu vodorozpustných solí Ve vzorcích odebraných ze soklu a sochy sv. Metoděje byly naměřeny minimální obsahy vodorozpustných solí. I přes to byl ve vzorku z druhého odsolovacího zábalu zjištěn zvýšený obsah chloridů. Vzorek zábalu z následujících odsolovacích cyklů již neobsahoval závažná množství vodorozpustných solí. Průzkum povrchu horniny - Přímo na povrchu pískovce obou dodaných vzorků se vyskytuje srovnatelná vrstva obsahující zejména křemík, který může být přítomen v podobě křemenných zrn, vyloučeného gelu SiO2 nebo povrchové vrstvy vzniklé po předchozím restaurátorském zásahu. U vzorku 6583 jsou na této vrstvě přítomny fragmenty další tenké vrstvy, patrně zbytku povrchové úpravy. Tato povrchová úprava byla pigmentována titanovou bělobou a sloučeninami železa.

Fotodokumentace analýzy