| Archivní číslo vzorku | 5845 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 174 |
| Místo | Koclířov, hřbitov |
| Objekt | Křížová cesta, Pilát |
| Místo odběru popis | vzorek; Popis; místo odběru vzorku. Vz. č. 1 (5777); béžová na zlaté; miska Piláta. Vz. č. 2 (5778); šedá na zelené; spodní strana rámu. Vz. č. 3 (5779); modrá a béžová; záhyb modrého šatu Krista. Vz. č. 4 (5845); tmavěšedá na zelené; pravý roh výjevu-u nohy biřice. |
| Místo odběru foto | Vzorek č. 4 (5845) Obrázek 18: Místo odběru vzorku – detail. Obrázek 19: Místo odběru vzorku |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 1. 12. 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_3 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 4 (5845) Obrázek 20: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Obrázek 21: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Obrázek 22: Po excitaci UV světlem, fotografování při zvětšení mikroskopu 200x. Obrázek 23: Fotografie z elektronového mikroskopu. 1. vrstva; tenká bílá vrstva. REM-EDS: Ba, S, Ti. směs barytové a titanové běloby s vysokým podílem organického pojiva. 2. vrstva; silná bílá vrstva s drobnými barevnými zrnky. REM-EDS: Ba, Ti, Zn, S, Ca, Si, Al. směs barytové, titanové a zinečnaté běloby s příměsí CaCO3 obsahující jemná zrna silikátu a křemene. 3. vrstva; slonovinově bílá vrstva. REM-EDS: Ba, Ti, Zn, S, Ca, Si. směs barytové, titanové a zinečnaté běloby s příměsí CaCO3 obsahující jemná zrna křemene. 4. vrstva; zelená vrstva. REM-EDS: Cr, Fe, Ba, S, Ti, Pb, Si, K, P, menší množství Zn. vrstva obsahující směs bělob (barytová, titanová, olovnatá, zinečnatá), zelený chromitý pigment a jemná zrna křemene, příměs hlinky. Mikrochemické zkoušky: Byly provedeny analýzy pojiva barevné vrstvy přemalby pocházející z 80. let 20. století. 1. Důkaz bílkovin přes pyrroly a pyrrolové deriváty. 2. Důkaz vysychavých olejů pomocí fuchsínu. 3. Důkaz rostlinných gum pomocí orcinu. 4. Důkaz přítomnosti CaCO3 pomocí HCl. Obrázek 16: Místo odběru vzorku č. 4.; Obrázek 17: Místo odběru vzorku č. 5.. ### Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum; Důkaz přítomnosti CaCO3 pomocí HCl. Vzorek č. 4; -; +; -; +. Vzorek č. 5; +; ++; -; +. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -.

Fotodokumentace analýzy