| Archivní číslo vzorku | 7069 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1740 |
| Místo | Praha |
| Objekt | Kostel SV. DUCHA, sádrová plastika MADONY |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | 19. stol. |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra, Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 18. 8. 2013 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2013_3 |

Výsledky analýzy

Výsledky průzkumu povrchových úprav: - Vzorek 7069 – zlacení, hvězdička z čelenky/korunky Závěr: Průzkum stratigrafie povrchových úprav a pigmentů byl proveden na vzorcích odebraných z fragmentů polychromované plastiky Madony. Tyto fragmenty byly dlouhodobě uloženy v zemi u kostela sv. Ducha v Praze a vyzvednuty při archeologickém výzkumu. Uložení v nevhodných podmínkách se projevilo na špatném stavu objektu včetně jeho polychromie. Z laboratorního průzkumu povrchových úprav vyplývá, že je základním materiálem plastiky sádra. Sádra obsahuje malé množství uhličitanu vápenatého, který mohl být přidán například v podobě vápna, křídy nebo drcené karbonátové horniny (mramorová moučka, drcený vápenec). Na většině vzorků byla zaznamenána podobná stratigrafie i složení povrchových úprav. Vzorek 6595 byl odebrán bez polychromie. Přímo na sádře jsou přítomny bílé podkladní vrstvy. S výjimkou vzorku z korunky (7069) následují na ostatních vzorcích povrchové úpravy růžového odstínu obsahující podobnou kombinaci pigmentů. Nejmladší povrchovou úpravou hvězdičky drapérie (7068) je zlacení plátkovým zlatem se žlutým a červeným podkladem s organickým pojivem. Lze předpokládat, že zlacení korunky (7069) bylo vytvořeno také plátkovým zlatem na žlutý a poloprůhledný bělavý podklad s organickým pojivem. Na odebraném vzorku (7069) byly zaznamenány dvě vrstvy zlacení, přičemž nelze jednoznačně určit, zda bylo zlacení korunky provedeno ve dvou vrstvách nebo jestli byl vzorek odebrán v místě překryvu plátků zlata. Vzhledem k podobě a výstavbě povrchových úprav se zlacením lze předpokládat, že byla použita technika zlacení na olejovém podkladu, tzv. mixtionové zlacení. V povrchových úpravách byly identifikovány následující pigmenty: Bílé pigmenty: olovnatá běloba, mletý baryt (širší použití od 1810), zinková běloba (širší použití od 1834), patrně jemný prášek oxidu křemičitého (křemelina?), uhličitan vápenatý. Červené pigmenty: suřík, rumělka, pravděpodobně železitá červeň. Žluté pigmenty: chromová žluť (širší použití od 1815), nelze vyloučit přítomnost jiného žlutého pigmentu na bázi olova.

Fotodokumentace analýzy

Losos, L. Pozlacování a polychromie. Grada publishing, a.s. Praha 2005.

Šimůnková E. Bayerová T.: Pigmenty. STOP, Praha, 1999.