|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku** |  |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1750 |
| **Místo** | Litomyšl |
| **Objekt** | FR, Vstupní budova |
| **Místo odběru popis** |  |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Lesniaková Petra |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** |  |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2012\_12 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Cíl průzkumu, poznámky: Zjištění obsahu vodorozpustných solí v odsolovacím zábalu a jeho úspěšnost  Zábaly a) – levý 8dní, pravý 6 dní, 0,5 cm 1. vrstva Arbocel, 0,75 2. vrstva, Arb. : písek : kaolin, 2 : 6 : 1,5  Zábaly b) – obě strany cca 8 dní jedna vrstva 0,5 – 1 cm, Arb. : písek : kaolin, 2 : 6 : 1,5  **Tab. 2:** Hodnocení stupně zasolení dle rakouské normy Önorm 3355-1.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Stupně zasolení** | **Chloridy [%hm. ]** | **Sírany [%hm. ]** | **Dusičnany [%hm. ]** | | Nejsou nutná žádná opatření | < 0,03 | < 0,10 | < 0,05 | | Je nutné zvážit dílčí opatření | 0,03 – 0,10 | 0,10 – 0,25 | 0,05 – 0,15 | | **Opatření jsou nezbytná** | **> 0,10** | **> 0,25** | **> 0,15** |   **Výsledky průzkumu zasolení a vlhkosti:** |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |