| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1750 |
| Místo | Litomyšl |
| Objekt | FR, Vstupní budova |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze |  |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2012_12 |

Výsledky analýzy

Cíl průzkumu, poznámky: Zjištění obsahu vodorozpustných solí v odsolovacím zábalu a jeho úspěšnost Zábaly a) – levý 8dní, pravý 6 dní, 0,5 cm 1. vrstva Arbocel, 0,75 2. vrstva, Arb. : písek : kaolin, 2 : 6 : 1,5 Zábaly b) – obě strany cca 8 dní jedna vrstva 0,5 – 1 cm, Arb. : písek : kaolin, 2 : 6 : 1,5 Tab. 2: Hodnocení stupně zasolení dle rakouské normy Önorm 3355-1. Stupně zasolení; Chloridy [%hm. ]; Sírany [%hm. ]; Dusičnany [%hm. ]. Nejsou nutná žádná opatření; < 0,03; < 0,10; < 0,05. Je nutné zvážit dílčí opatření; 0,03 – 0,10; 0,10 – 0,25; 0,05 – 0,15. Opatření jsou nezbytná; > 0,10; > 0,25; > 0,15. Výsledky průzkumu zasolení a vlhkosti:

Fotodokumentace analýzy