| Archivní číslo vzorku | 7052 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1792 |
| Místo | Křenov |
| Objekt | Hřbitovní kaple SV. ISIDORA, SAKRISTIE |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Štuk |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 25. 6. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2013_11 |

Výsledky analýzy

Výsledky materiálového průzkumu, stratigrafie povrchových úprav Vzorek č. 7052 - Závěr Většina dodaných vzorků je složena z omítky tmavě oranžového odstínu (vrstva 0A). Omítka je pravděpodobně pojena vzdušným bílým vápnem, kamenivo obsahuje převážně křemenná zrna a silikáty. U většiny odebraných vzorků je na omítce přítomna světle oranžová vápenná vrstva 0B různé tloušťky s kamenivem. U vzorků 7050A, B, C se na vrstvě 0B patrně nacházejí fragmenty vrstvy podobného odstínu i složení, ovšem s drobnějším kamenivem. Následuje několik převážně bílých nátěrů. Většinou se jedná o vápenné povrchové úpravy. Bílá vrstva 2 vzorku 7051 obsahuje vysoké procento síranu vápenatého, jehož zdrojem může být použitý materiál (plnivo nebo pojivo). Mezi bílými vrstvami byla na některých vzorcích zaznamenána světle oranžová vrstva s kamenivem. Na povrchu je přítomna tenká vrstva síranu vápenatého, která pravděpodobně mohla vzniknout při zatékání do objektu. U vzorku 7050B se na povrchu nachází bílý nátěr se zinkovou bělobou.

Fotodokumentace analýzy