| Archivní číslo vzorku | 5849 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 181 |
| Místo | Koclířov |
| Objekt | Reliéf Křížové cesty |
| Místo odběru popis | vzorek; popis; místo odběru vzorku. 1 (5849); šedá; záhyb draperie biřice. 2 (5850); žlutá; čepec biřice. 3 (5851); růžová; rozhraní oblohy a horizontu v pozadí. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu | Neuvedeno |
| Zpracovatel analýzy | Neuvedeno |
| Datum zpracování zprávy k analýze | Neuvedeno |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_5 |

Výsledky analýzy

Vzorek 1 (5849) Šedá - záhyb drapérie biřice Místo odběru; Detail místa odběru. Mikrofoto v bílém odraženém světle, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; ##### Mikrofoto po excitaci UV světlem, ##### fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. ##### Mikrofoto po excitaci modrým světlem, ##### fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; REM-EDX. Výstavba, vzhled a složení barevných vrstev: vrstva; popis; prvkové složení REM-EDX; analýza. 5; bílá vrstva s jemnými světle modrými zrnky; organika, Ti, Zn, Ba, S, malé množství Si, Al; Směs titanové, zinkové a barytové běloby. Přítomnost malého množství jemného blíže nespecifikovaného pigmentu.. 4; hnědočervená; Tenká vrstvička nečistot.. 3; bílá vrstva; Zn, Ti, Ba, S, Pb; Směs zinkové, titanové, barytové a olovnaté běloby. Pravděpodobně se jedná o podkladovou vrstvu mladší barevné úpravy.. 2; silná tmavě zelená vrstva; Fe, Cr, Pb, Ba, S, Si, Al, malé množství K a Ti; Vrstva s obsahem chromové zeleně, barytu a možnou příměsí země zelené.. U povrchu vrstvy je při excitaci UV světlem patrná přítomnost organické látky – pravděpodobně se jedná o pozdější izolaci nových vrstev nebo organické pojivo mladší vrstvy, které zasáklo do této barevné úpravy.. 1; silná bílá vrstva; Pb; Podkladová vrstva s vysokým obsahem olova. Pojivo je na bázi přírodních polymerů (v UV světle bílá fluorescence).. 0; hnědá a okrová zrna; organika, Si, Al, malé množství Pb; Fragmenty jemnozrnného pískovce. Žlutavá v levé části vzorku, může jít o zbytek fermeže, kterou se kámen často napouštěl před polychromováním.. Mikrochemie – Byly provedeny analýzy pojiva barevné vrstvy přemalby. Důkaz bílkovin přes pyrroly a pyrrolové deriváty; -. Důkaz vysychavých olejů pomocí fuchsínu; ++. Důkaz rostlinných gum pomocí orcinu; -. Důkaz přítomnosti CaCO3 pomocí HCl; +. Shrnutí výsledků chemicko-technologického průzkumu Chemicko - technologický průzkum povrchových barevných úprav reliéfu ST IX., je součástí rozsáhlého průzkumu prováděného v souvislosti s komplexním restaurováním Křížové cesty v Koclířově. V rámci průzkumu tohoto zastavení byly odebrány tři vzorky barevných povrchových úprav. Z jejich průzkumu byly zjištěny dílčí výsledky, které se v zásadě shodují s výsledky zjištěnými u ostatních zkoumaných reliéfů (viz. zastavení ST VIII., ST II. a další). Přestože jsou na reliéfu prokazatelně tři fáze barevných povrchových úprav (viz průzkum zastavení ST IX.) není ani v jednom z odebraných vzorků jejich sled kompletní. To je zřejmě způsobeno tím, že vzorky byly odebrány z míst, kde již byla vždy jedna ze dvou historických vrstev ztracena. Určení pojiv bylo omezeno pouze na nejsvrchnější vrstvu - vrstvu přemalby. U obou historických barevných úprav byl v předchozích chemicko - technologických průzkumech určen jako pojivo olej. - Nejstarší barevná úprava je nanesena přímo na podkladu – pískovci. Je tvořena 2-3 barevnými vrstvami. Jednoznačně je lze identifikovat na základě statigrafie a složení. Na podložce je nanesen bílý podklad s olovnatou bělobou, na ní je nanesena barevná úprava v 1 vrstvě (U vzorku S1 červená) nebo 2 vrstvách (modrá a zelená u vzorku S3). Barevné vrstvy obsahují olovnatou bělobu, použité barevné pigmenty jsou umělý ultramarín nebo pruská modrá; rumělka, zelená byla připravena použitím barviva sráženého na substrát (drcený baryt). Použití umělého ultramarínu posouvá dataci vzniku povrchových úprav do období vzniku po roce 1830. To koresponduje s dobou vzniku Křížové cesty (1856). - Mladší vrstvy je možné určit z přítomnosti novodobých pigmentů (datace úprav až po období 40. let 20. století), příp. je lze identifikovat na snímcích z elektronového mikroskopu (patrná rozhraní). Jedná se o úpravy provedené ve velmi krycích a barevně světlých tónech dané použitím bělob - obsahují zinkovou a titanovou bělobu, případně barytovou bělobu. Poslední, tj. nejmladší povrchová úprava, je provedena pravděpodobně silikátovým nátěrem, charakteristickým vysokým obsahem křemíku (vzorek 2). Zvolený pojivový systém znesnadňuje jejich odstranitelnost.

Fotodokumentace analýzy