| Archivní číslo vzorku | 7448 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1818 |
| Místo | Praha, Národní muzeum |
| Objekt | Nástěnné malby BŮH OTEC, BŮH SYN |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_39 |

Výsledky analýzy

- Stratigrafie povrchových úprav Vzorek 7448: transfer Bůh Otec, spodní část výjevu, modrá - Číslo vrstvy; - Popis vrstvy, optická mikroskopie; - Složení vrstvy, SEM/EDX. - 6.; - tmavá vrstva (viditelná na jiném úlomku, fragment žluto-bílé vrstvy pozorovaný v mikroskopu; - tmavá vrstva neanalyzována, fragment žluto-bílé vrstvy Zn: zinková běloba, patrně se jedná o fragment vrstvy 3. - 5.; - modrá vrstva s modrým, bílým a ojediněle červeným pigmentem; - Si, Al, Na, Pb (Zn) - olovnatá běloba, umělý ultramarín (Al, Na, Si, S) křemenné zrno (Si), rumělka (Hg, S), příměs zinkové běloby - nelze vyloučit, že se do vrstvy dostala z vrstvy 3 při broušení, polymerní pojivo. - 4.; - tenká okrová vrstva; - Zn, Na, Al, Si: zinková běloba, silikáty, okr. - 3.; - souvrství tří žlutých vrstev s většími žlutými částicemi, ve spodní vrstvě ojediněle zrna modrého pigmentu, na povrchu vrstva obohacená o polymerní pojivo, UV fluorescence charakteristická pro přítomnost zinkové běloby; - Zn (Fe, Si, Al): - zinková běloba, malá příměs olovnaté běloby, žlutý okr, polymerní pojivo. - 2.; - tenká narůžovělá vrstva s modrým pigmentem, UV fluorescence; - Zn (Ca, Si, S, Al, Fe): - zinková běloba, modrá zrna umělého ultramarínu (Al, Na, Si, S (K)), ojediněle železitá červeň, příměs olovnaté běloby. - 1.; - silná béžová vrstva; - Ca (S, Si, Mg, Na, Fe): - uhličitan vápenatý, silikátová zrna, síran vápenatý. - Vzorek obsahuje křídový podklad (1) a barevné vrstvy (2-5). Tenká narůžovělá vrstva 1 je pravděpodobně propojená s následující povrchovou úpravou. Vrstva obsahuje zinkovou bělobu, lze tedy předpokládat, že nevznikla dříve než po první třetině 19. stol. Následuje žluté souvrství (2) probarvené zinkovou bělobou a žlutým okrem a tenčí okrová vrstva 4. Na pohledové modré vrstvě 5 s ultramarínem byl zaznamenán fragment tmavé a žluté vrstvy se zinkovou bělobou (6). Závěr V rámci průzkumu povrchových úprav byly studovány vzorky odebrané z transferů nástěnné malby Bůh Otec a Bůh Syn z depozitáře Národního muzea. Vzorky 7448 a 7449 odebrané z transferů Bůh Otec a Bůh Syn mají podobnou skladbu povrchových úprav. Na našedlé vrstvě, předpokládaném podkladu (1), se vyskytují srovnatelné světle růžové (2) a žluté až okrové vrstvy (2-3) se zinkovou bělobou. Následují modré vrstvy (vzorek 7448) nebo okrové a červené (vzorek 7449) vrstvy. Na vrstvě sádrového tmelu odebraného z transferu Bůh Syn vzorku 7450 byla zaznamenána červená vrstva. Detailní popis složení a stratigrafie zaznamenaných vrstev jsou uvedeny u snímků nábrusů jednotlivých vzorků v části výsledků průzkumu. Na základě průzkumu metodami optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie s prvkovou analýzou (SEM/EDX) byla odvozena přítomnost následujících pigmentů, případně plniv vyskytujících se ve vybraných vrstvách: Bílá, průhledná: uhličitan vápenatý, síran vápenatý, zrna dolomitu, baryt, křemenná zrna, olovnatá běloba, zinková běloba Žlutá: okr Červená: železitá červeň, rumělka, příměs pigmentu na bázi sloučenin chrómu Modrá: syntetický ultramarín Hnědá: okr Černá: organická/uhlíkatá čerň

Fotodokumentace analýzy