| Archivní číslo vzorku | 7450 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1819 |
| Místo | Praha, Národní muzeum |
| Objekt | Nástěnné malby BŮH OTEC, BŮH SYN |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_39 |

Výsledky analýzy

- Stratigrafie povrchových úprav Vzorek 7450: transfer Bůh Syn, kříž, hnědá a černá - Číslo vrstvy; - Popis vrstvy, optická mikroskopie; - Složení vrstvy, SEM/EDX. - 9.; - nesouvislá červená vrstva; - Pb, Fe, S (Ca, Si): - pigment na bázi sloučenin olova, ojediněle zrna rumělky (Hg, S), baryt. - 8.; - červená heterogenní vrstva, červená zrna, tmavé částice, dobře propojená s vrstvou 7; - Fe, Si (Pb, Ca) - přírodní železitá červeň, olovnatá běloba, polymerní pojivo, organická čerň, zrna sádrovce, příměs pigmentu na bázi sloučenin chrómu, větší tmavé částice obsahující převážně železo (Fe). - 7.; - nesouvislá tenká červená heterogenní vrstva, červená zrna, ojediněle bílé útvary, černé částice, dobře propojená s vrstvou 6; - Pb, Fe (Pb) - olovnatá běloba, železitá červeň, polymerní pojivo, organická čerň, polymerní pojivo, příměs pigmentu na bázi sloučenin chrómu. - 6.; - nesouvislá tenká patrně organická vrstva nebo prasklina; - C: organická vrstva. - 5.; - světlá žlutá vrstva, bílé útvary; - Pb (Fe, Zn) - olovnatá běloba, zinková běloba, žlutý železitý pigment, ojediněle rumělka (Hg, S), polymerní pojivo. - 4.; - okrová heterogenní vrstva, obsahuje žlutý, červený pigment, větší tmavá zrna, na povrchu obohacená o polymerní pojivo; - Fe, Si, Al (Zn, Pb): - železitá červeň, žlutý okr, polymerní pojivo, zinková běloba, olovnatá běloba, tmavá zrna Al (Ca, Zn, Pb), polymerní pojivo. - 3.; - souvrství dvou žlutých vrstev s většími žlutými částicemi, ve spodní vrstvě ojediněle zrna modrého pigmentu, na povrchu vrstva obohacená o polymerní pojivo nebo se jedná o samostatnou polymerní vrstvu, UV fluorescence typická pro přítomnost zinkové běloby (vrstvy srovnatelné se souvrstvím 3 vzorku 7449); - Zn (Fe, Si, Al): - zinková běloba, malá příměs olovnaté běloby, železitá žluť, modrá zrna ultramarínu (Al, Na, Si, S), polymerní pojivo, zrna barytu. - 2.; - tenká narůžovělá vrstva s modrým pigmentem, UV fluorescence; - Zn (Ca, Si, S, Fe): - zinková běloba, modrá zrna ultramarínu (Al, Na, Si, S (K)), ojediněle železitá červeň, příměs olovnaté běloby, červený pigment rumělka (Hg, S), ojediněle barytová běloba (patrně substrát pro jiné pigmenty). - 1.; - fragmenty našedlé vrstvy; - Ca (S, Si, Mg, Na, Fe): - uhličitan vápenatý, silikátová zrna, červený pigment rumělka (Hg, S) ?. Vzorek obsahuje fragment našedlé vrstvy 1, pravděpodobně křídového podkladu (analogie se vzorkem 7449). Následuje tenká světlá vrstva 1 s ultramarínem a rumělkou dobře propojená se souvrstvím žlutého odstínu (2). Vrstvy 1 a 2 obsahují zinkovou bělobu, nevznikly tedy pravděpodobně dříve než po první třetině 19. stol. Následují vrstvy žlutých (3, 4) a červených (5, 6) odstínů. Na povrchu se nachází nesouvislá další červená vrstva 7. Závěr V rámci průzkumu povrchových úprav byly studovány vzorky odebrané z transferů nástěnné malby Bůh Otec a Bůh Syn z depozitáře Národního muzea. Vzorky 7448 a 7449 odebrané z transferů Bůh Otec a Bůh Syn mají podobnou skladbu povrchových úprav. Na našedlé vrstvě, předpokládaném podkladu (1), se vyskytují srovnatelné světle růžové (2) a žluté až okrové vrstvy (2-3) se zinkovou bělobou. Následují modré vrstvy (vzorek 7448) nebo okrové a červené (vzorek 7449) vrstvy. Na vrstvě sádrového tmelu odebraného z transferu Bůh Syn vzorku 7450 byla zaznamenána červená vrstva. Detailní popis složení a stratigrafie zaznamenaných vrstev jsou uvedeny u snímků nábrusů jednotlivých vzorků v části výsledků průzkumu. Na základě průzkumu metodami optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie s prvkovou analýzou (SEM/EDX) byla odvozena přítomnost následujících pigmentů, případně plniv vyskytujících se ve vybraných vrstvách: Bílá, průhledná: uhličitan vápenatý, síran vápenatý, zrna dolomitu, baryt, křemenná zrna, olovnatá běloba, zinková běloba Žlutá: okr Červená: železitá červeň, rumělka, příměs pigmentu na bázi sloučenin chrómu Modrá: syntetický ultramarín Hnědá: okr Černá: organická/uhlíkatá čerň

Fotodokumentace analýzy